## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2017-2018
Asignatura : PRÓTESIS TOTAL
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema 5
Yesos Dentales

## Slide 3
1.1-Yesos Dentales. Generalidades. Composición. Obtención. Tipos. Usos.
1.2-Manipulación. Química del fraguado. Teorías del fraguado.
1.3- Proporción agua-polvo. Fases del fraguado. Velocidad y expansión del fraguado.
1.4-Propiedades físicas. Resistencia del fraguado. Solubilidad. Condiciones de almacenamiento. Instrumentos y equipos. Funciones. Efectos biológicos de los yesos
SUMARIO:

## Slide 4
El yeso de uso estomatológico se obtiene a partir del gipso ,elemento principal del yeso , este es un mineral que se encuentra distribuido en diferentes regiones de la tierra ,su uso como material dental data mas de 200 años (1756) y desde entonces se han ido perfeccionando hasta obtener varios tipos distintos de yesos de aplicación estomatologica es casi en su totalidad sulfato de calcio dihidratado químicamente ,cuya formula es SO4CA 2H2O.
El yeso es el resultado de la calcinación del gipso o sulfato de calcio dihidratado, a diferentes temperaturas y condiciones, el cual es convertido en Sulfato de calcio hemidratado. (SO4.Ca.½ H2O).

## Slide 5
Los yesos tienen gran aplicación en Estomatología como es en Prótesis, Ortodoncia, entre otras disciplinas, teniendo múltiples usos de acuerdo a sus propiedades. Se presentan en formas de polvos finos, de color blancos los cuales pudieran ser pigmentados para su identificación. Estos polvos se mezclan con agua en proporciones adecuadas, formando una pasta, la cual en esta forma es utilizada, que finalmente fragua, lográndose una masa rígida.

## Slide 6
Obtención de yesos
Para la obtención de yeso París, el gipso molido se convierte en hemihidrato (SO4 Ca.½H2O) por calcinación (110º-120ºc) en seco, en recipientes abiertos.
Tres cuartas partes del agua de cristalización, es eliminada, provocando una disminución en el volumen verdadero del material sólido remanente. Aunque la estructura cristalina cambia a la de hemihidratado, no hay reorganización de las partículas entre sí. Se mantienen la forma y el tamaño de las partículas de yeso originales, por ello las partículas son irregulares y porosas, con gran área superficial relativa, por lo que va ha necesitar una mayor cantidad de agua en la relación agua/polvo (A/P).
El polvo es blanco, y tiene una mala capacidad de condensarse, es decir tiene un gran volumen total.

## Slide 7
En la obtención de yesos de alta resistencia:
Yeso piedra.- Se calienta el gipso en terrones (120ºc.-130ºc) en condiciones húmedas, en vapor saturado en un recipiente presurizado, bajo presión. ( Autoclave). En estas condiciones puede producirse la cristalización del hemihidratado y se generan partículas regulares y densas, con un área superficial relativa más pequeña y menor volumen total que el yeso París.
El hemihidrato es molido entonces para “redondear” los cristales individuales y conseguir una proporción de partículas finas, ambos factores mejoran la capacidad de condensación del polvo y reduce aún más su volumen total. Este yeso piedra requiere menor cantidad de agua en la proporción agua/polvo y da una masa fraguada con considerablemente más resistente que la del yeso París.

## Slide 8
Yeso extraduro.- Los refinamientos en el proceso húmedo (aumento de presión) pueden producirse un polvo de hemihidratado final con un volumen general aún menor, dando un yeso de alta resistencia, (a veces llamado yeso piedra mejorado o extraduro o yeso para troqueles) que se emplea en la construcción de Prótesis Fija. Dan una masa fraguada más resistente que la del yeso piedra común.

## Slide 9
A medida que se va aumentando la temperatura el hemihidrato pierde agua de cristalización y forma un compuesto más soluble conocido como anhidrita soluble y si la temperatura se eleva por encima de 200ºc se forma anhidrita natural insoluble.
A partir de los 1200ºc el yeso se comienza a descomponer.

## Slide 10
Es importante en la utilización de los materiales dentales la correcta selección de los mismos, atendiendo a sus propiedades, usos, así como el empleo de la técnica precisa en su preparación.
Los yesos se utilizan en prótesis para:
1.Obtención de modelos.
2.Articulación de modelos.
3.Preparación previa para realizar una reparación.
4.Confeccionar moldes para el procesamiento de polímeros dentales.
5.Como agente de unión de los revestimientos que usan como aglutinantes al yeso.

## Slide 11
Manipulación
Para obtener un molde o modelo a partir del yeso, debe mezclarse homogéneamente el agua en proporciones definidas el tipo de yeso (relación agua /polvo) formándose una pasta que fragua para producir una masa rígida.

## Slide 12
Química de Fraguado
Al incorporar el agua al polvo del hemidrato, el mismo se combina con ella, para formar nuevamente el dihidrato por intermedio de una reacción exotérmica, o sea:
- SO4Ca..½H2O→ Reacción exotérmica SO4Ca.2HO2.
Inicialmente la mezcla consta de una suspensión de partículas del hemidrato en el agua, disolviéndose una pequeña cantidad hasta el límite de la solubilidad, transformándose la fase acuosa en una SOLUCIÓN SATURADA DE HEMIDRATO.

## Slide 13
El proceso de fraguado es continuo, desde su inicio hasta el completamiento de la reacción. La mezcla es a su inicio un líquido viscoso, el cual presenta pseudo, siendo espesa y mostrando una superficie glaseada, debido a que la fase acuosa es atraída hacia los poros que se forman en la masa plástica, y los cristales de yeso se repelen entre sí, el cual es débil inicialmente, pero que aumenta su resistencia al tiempo que aumenta la cantidad relativa de la fase sólida.

## Slide 14
El yeso fraguado está formado por una red de cristales aciculares con presencia de porosidades microscópicas las cuales pueden ser provocadas por:
-La presencia de agua remanente sin reaccionar en la masa fraguada.
-O por rechazo de los cristales de yeso en crecimiento.
En el primer caso las cavidades o poros pequeñas, irregulares y se localizan dentro de los cristales de yeso. Ambos tipos de porosidades son inherentes a los distintos tipos de yesos y son afectados por la relación polvo/agua (A/P).
A menor cantidad de agua disminuyen las micro porosidades causadas por el agua remanente que queda en la masa sin reaccionar.

## Slide 15
Fases del Fraguado.
El proceso de fraguado es continuo desde su inicio hasta completar la reacción, pero en el proceso se contemplan fases o períodos:
1.Fase.-Cuando se hace la mezcla de agua + polvo se forma una suspensión de yeso, esta mezcla tiene como característica que es fluida.
2.Fase.- Los agrupamientos en aumento de cristales de yeso, comienzan a interactuar y la mezcla se transforma en plástica: En este momento desaparece su superficie glaseada ya que la fase acuosa es atraída hacia los poros formados cuando los cristales de yeso en nacimiento se repelen entre sí.
3.Fase.- El crecimiento cristalino transforma la masa en un sólido rígido que es débil inicialmente pero que aumenta su resistencia al tiempo que aumenta la cantidad relativa de fase sólida

## Slide 16
Relación agua /yeso.
Yeso Blanco o Paris. 50% su relación.
Yeso Piedra 30% o 35% su relación.
Yeso Extraduro. 25% su relación
La dureza del yeso depende muchas veces de esta relación.
---Mientras mas agua se le añada a la relación ,mas largo será el tiempo de fraguado y mas débil será el yeso al fraguar .
----Si la cantidad de agua es menor que la necesaria la cohesión es deficiente entre las partículas y se desmoronan

## Slide 17
El tiempo de fraguado del yeso aumenta o disminuye debido a:
-----Impurezas : Cuantos mas cristales de gipso existan inicialmente en la mezcla ,menor tiempo de fraguado ,por tanto debemos percatarnos que la taza de goma este siempre limpia, también si el proceso de calcinación o elaboración ha sido incompleto es decir ,se han quedado cristales de gipso en el polvo de yeso .Se acelera considerablemente.
-----Tamaño del grano .Esto determina el tiempo de fraguado ,a menor tamaño ,menor tiempo de fraguado .

## Slide 18
-----Mezclado. Cuando mayor sea el espátulado y la rapidez del mismo, menor será el tiempo de fraguado , porque una vez unida A/Y comienzan a formarse los núcleos de cristalización , los que son rotos por el espátulado distribuyéndose en toda la masa y como los núcleos aceleran el fraguado ,esta es la razón
-----Temperatura. A mayor temperatura mayor velocidad del fraguado , mientras no sobrepase los 50 ºc ,ya que de esa temperatura en adelante se retarda y si el agua esta a 100 ºc no se produce reacción

## Slide 19
------.Retardadores y Aceleradores .El medio mas practico para controlar el tiempo de fraguado es agregar a la mezcla modificadores químicos como.
ACELERADORES .Disminuye el tiempo de fraguado Ejemplo :sulfato de potasio , cloruro de sodio y agua de gipso
RETARDADORES: Prolonga o alarga el tiempo de fraguado :Ejemplo ,bórax Citrato de sodio

## Slide 20
Bibliografía
Texto para la formación de técnicos en Prótesis Dental 1er año ….pág..303—315
O,Brein .w.I.Materiales y su selección .editorial Pueblo y Educación 1984. Pág.213
Saizar P .Prótesis a Placa. Edición Ciencia y Técnica .1970.
Aldanza Zulueta P. Materiales Dentales. Editorial Pueblo y Educación .1988.

## Slide 21
Próxima Clase
Temática 6
Obtención de modelos.

## Slide 22
ESTUDIO INDIVIDUAL.
1.-Mencione los derivados del gipso
2.-Establezca diferencias entre el yeso Paris ,yeso piedra y yeso extraduro
3.-De las relaciones A/p utilizadas para el yeso Paris y el Piedra ¿por qué son diferentes?
4.-¿Qué cambios físicos y químicos acompaña al fraguado del yeso?
5.-Diga las propiedades de los yesos