## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2017-2018
Asignatura : PRÓTESIS TOTAL
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema:10
Ceras de uso en Prótesis Estomatológica.

## Slide 3
SUMARIO
1.1-Ceras. Generalidades. Clasificación de acuerdo a su origen.
1.2- Ceras naturales y sintéticas. Propiedades. Características y usos.

## Slide 4
Ceras Dentales
Las ceras son polímeros orgánicos que constan de hidrocarburos y sus derivados
Las ceras se encuentran entre los materiales mas antiguos usados en estomatología, son muy pocos los procedimientos utilizados en Estomatología que se puedan llevar a cabo sin hacer uso de las ceras.

## Slide 5
Las ceras de acuerdo a su origen se clasifican en:
Ceras
Animal
Vegetal
Sintéticas
Naturales

## Slide 6
Las ceras de origen Animal.
La cabeza de Ballena es la fuente de una cera Líquida, conocida por aceite de esperma, se usa en la fabricación de velas y otras aplicaciones comerciales, en Odontología no se emplea como componente de las ceras dentales, se ha usado como revestimiento de las ceras dentales.
Cera de abeja, proviene de la Abeja productora de miel, que se obtiene de los panales, esta cera consiste principalmente en palmitato de micirilo ,que es un éter palmitito del alcohol micirilo ,con un punto de fusión que varia entre los 145º a 158º F , se vuelve plástica con el calor del cuerpo . ha sido muy usada como integrante de las ceras dentales.

## Slide 7
Las ceras Vegetales.
Cera carnauba .Se obtiene de las hojas de la palma Carnauba Sudafricana, también se le conoce como cera del Brasil .es dura lustrosa y resistente, forma parte de muchas ceras dentales ,tiene un punto de fusión entre los 184º y 196º F por lo que es usada para elevar el punto de fusión de otras ceras
Cera candelilla .Se obtiene de una planta suculenta del norte de México y el sudeste de EE.UU. , sus propiedades son semejantes a la carnauba ,pero con dureza y punto de fusión ligeramente mas bajo , se utiliza como endurecedor de otras ceras .
Cera de Japón. Mas bien un cebo vegetal derivados de ciertos zumos orientales ,su punto de fusión es de 24º F , no es dura pero si resistente ,marcable y pegajosa .
Cera Ouricury .Proviene de las hojas de ciertas palmas del Brasil ,tiene características parecidas a la carnauba ,con un punto de fusión mas elevado entre 161,6º a 163,4ºF , en caso de necesidad se puede utilizar como sustituto .

## Slide 8
Las ceras sintéticas.
Tienen nombre y punto de fusión especifico de acuerdo al fabricante y se les mezcla con otras ceras .Ej. Acrawax pto de fusión 280ºF
Las ceras Naturales.
Son de origen mineral, aceite del petróleo, vegetal, de insectos etc. Se utilizan en Estomatología como resinas formando partes de selladores de paredes cavitarias , barnices y otras .

## Slide 9
Propiedades Físicas de las Ceras dentales.
•Expansión y contracción térmica. …………………….
•Flujo, Fluencia y escurrimiento …………………………
•Elasticidad y plasticidad …………………………….
•Ductilidad ……………………………

## Slide 10
Aplicaciones en Estomatología.
-Impresiones de zonas desdentadas
-Patrones de prótesis completas
-Distintas maniobras de procesados
-Registro de la mordida.
-Patrones de incrustaciones, coronas, pónticos, y partes de prótesis parciales.

## Slide 11
Clasificación según su uso
•Ceras para patrones.
•Ceras para procedimientos auxiliares.
•Ceras para impresión .

## Slide 12
-Ceras para patrones.
Se emplean para hacer replicas de incrustaciones, coronas y pónticos para la técnica del colado por la cera perdida, son de colores contrastantes (azul, verde, roja)
a)Ceras para incrustaciones .La mayor parte de las veces, el principal componente es la parafina, cera carnauba y otros.
Propiedades deseables.
-Buen escurrimiento
-No escamarse cuando se talla.
-Ser rígida cuando se enfría
-Solidificar sin sufrir distorsiones.

## Slide 13
b) Ceras para colados .Se suministran en forma de hojas o laminas, barras de distintas formas (redondas, media caña) rejillas, en masa para encerado, etc...
.Características Físicas.
1-Poseer grado de adhesividad que ayuda a fijar su posición sobre el modelo.
2-Tenacidad y resistencia.
3-Fluencia, plasticidad y elasticidad, estas ceras exigen que puedan doblarse sobre si misma, sin romperse y adaptarse fácilmente.

## Slide 14
-Ceras para procedimientos auxiliares.
En el proceso de confección de restauraciones y accesorios dentales es necesario recurrir al empleo de ceras variadas que poseen propiedades físicas particulares como son.
a).Cera útil .Se presenta en forma de barras y hojas ,es dúctil de fácil adaptación a temperatura ambiente , sus principales componentes ,cera de abeja ,vaselina y otras ceras blandas , tiene diversas aplicaciones como para bordear cubetas , encajonar impresiones ,spruar, aliviar modelos y otros .
b).Cera pegajosa .Compuesta por una mezcla de ceras, resinas y otros componentes .Una vez fundido este material es pegajoso y se adhiere estrechamente a las superficies sobre las cuales se aplique, su fin esencial es unir de forma temporal piezas metálicas, principalmente modelos de yeso.

## Slide 15
c).Ceras para encajonados .Se utiliza para formar una pared o caja alrededor de la impresión para construir un modelo de yeso, debe ser ligeramente adhesiva y tener suficiente resistencia...ej... Mordicer, parafina
d)-Cera para base o parafinada .Se usa para la construcción de patrones de prótesis completa y como rodetes de oclusión, también se emplea como molde de puentes temporales, asi como el registro de la mordida, teniendo alguna aplicación en Ortodoncia .Ej. Parafina.

## Slide 16
-Ceras para impresión.
Uno de los usos mas antiguos de las cera es la toma de impresión dentro de la boca, presentan un alto escurrimiento y se distorsionan cuando son retiradas de zonas retentivas ,Pueden dividirse en dos clases :ceras para impresiones donde su uso esta limitado a las zonas desdentadas de la boca y ceras correctoras que se emplean en delgadas capas para registrar detalles y para registro de la oclusión .Poseen una fluencia y ductilidad elevada ej..Mordicer

## Slide 17
Bibliografía
Texto para la formación de técnicos en Prótesis Dental 1er año ….pág..339-351
O,Brein .w.I.Materiales y su selección .editorial Pueblo y Educación 1984. Pág. 195
Saizar P .Prótesis a Placa. Edición Ciencia y Técnica .1970.
Aldanza Zulueta P. Materiales Dentales. Editorial Pueblo y Educación .1988.

## Slide 18
Próxima Clase
Tema 11
Placas de Articulación.