YESOS DE USO ESTOMATOLÓGICO.

Generalidades. Tipos de yesos: Yeso París, Yeso Piedra, Yeso para Troqueles,  Yeso para impresiones. Revestimientos. Reacción de fraguado o endurecimiento. Propiedades: Velocidad de fraguado, Control del tiempo de fraguado, Mezcla y espatulado, Expansión de fraguado, Resistencia a la compresión, Almacenamiento.

GENERALIDADES Y COMPOSICIÓN.

El Gipso, elmento principal del yeso,  es un mineral que se encuentra distribuido en diferentes regiones de la tierra, y el utilizado en la obtención de los yesos de aplicación estomatológica es casi en su totalidad sulfato de calcio dihidratado químicamente puro, cuya fórmula es SO4Ca. 2H2O).

El yeso es el resultado de la calcinación del gipso o sulfato de calcio dihidratado, a diferentes temperaturas y condiciones, el cual es convertido en Sulfato de calcio hemidratado. (SO4.Ca. ½ H2O). Elemento básico de los yesos, con una estructura cristalina, espacial ortorrómbica,  con diferencias principalmente en las distancias interatómicas.  Los distintos tipos de yesos tienen su diferencia fundamental en la naturaleza física de la masa que se produce como resultado de la fabricación en cuanto al grado de temperatura de calcinación en que se efectúa y el modo de hacerla.

Los yesos tienen gran aplicación en Estomatología como es en Prótesis, Ortodoncia, entre otras disciplinas, teniendo múltiples usos de acuerdo a sus propiedades.  Se presentan en forma de polvos finos, de color blanco los cuales pudieran ser pigmentados para su identificación.   Estos polvos se mezclan con agua en proporciones adecuadas, formando una pasta, la cual en esta forma es utilizada, que finalmente fragua, lográndose una masa rígida.

TIPOS DE YESOS DE APLICACIÓN ESTOMATOLÓGICA.

Los yesos son el producto de la calcinación del gipso. Se ha expresado que de acuerdo al grado de temperatura de calcinación y la técnica aplicada se obtienen diferentes tipos de yesos los cuales tienen distintas propiedades que determinan sus usos. Los tipos de yesos son:

-    Yeso París     (Yeso Dental).

- Yeso Piedra.

- Yeso para impresiones.

- Yeso para troqueles.

- Yeso para revestimientos.

YESO DE PARIS  O YESO DENTAL

Se obtiene industrialmente, triturando primeramente el mineral natural (Gipso), sometiéndose después a una temperatura de 110° a 120°(230° a 250°F.) al aire libre. Durante el período de calcinación parte del agua de cristalización se evapora (las ¾ partes aproximadamente), produciéndose el sulfato de calcio hemidratado, componente principal de éste tipo de yeso, también llamado Hemidrato  Beta, el cual presenta una disminución del volumen verdadero del material.

Cuando el yeso de París o hemidrato Beta se mezcla con la proporción de agua se obtiene una mezcla de menor resistencia, ya que el mismo es menos ávido de agua necesitando mayor cantidad de agua para mojar sus partículas. Los cristales son irregulares y la masa endurecida es muy porosa por lo que se hace menos resistente. Se emplean para el vaciado de impresiones primarias las cuales no van a ser sometidas a trabajos de cargas, también se emplean en otros usos de laboratorio.

YESO PIEDRA.

Cuando el proceso de calcinación del Gipso se realiza en condiciones húmedas en vapor saturado, en recipientes presurizados, obtenemos el componente principal del yeso piedra  sulfato de calcio hemidratado, también denominado Hemidrato Alfa.  En  este proceso húmedo, producen un polvo final con un volumen general aún menor, obteniéndose el yeso Piedra el cual tiene mayor resistencia comparándolo con el yeso París, ya que el mismo es más ávido de agua para lograr  mojar las partículas de polvo. Se utilizan para el vaciado de impresiones definitivas las que van a ser sometidas a trabajos de laboratorio y requieren resistencia, etc.

YESO PARA TROQUELES.

Según se realicen el proceso de calcinación del Gipso aplicando refinamientos en el proceso húmedo a mayor presión y temperatura se obtiene un polvo de sulfato de calcio hemidratado que al fraguar la mezcla alcanza un cuerpo rígido de alta resistencia conocido como yeso para troqueles. Estos polvos son muy ávidos de agua, por la poca cantidad de agua que se necesita para alcanzar una mezcla correcta son menos porosos que los dos anteriores y por lo tanto más resistentes.

Se emplean en vaciados de impresiones para modelos de prótesis parcial fija que se requieren obtener reproducciones de borde muy finos y resistentes.

YESOS PARA IMPRESIONES.

El elemento principal del yeso para impresiones es el yeso de París, con la adición de elementos modificadores, los cuales tienen un doble propósito:

- Regular el tiempo de fraguado y

- Controlar la expansión de fraguado.

Estos yesos, como su nombre lo indica se utilizan en la boca de pacientes para tomar impresiones, lo cual requiere que los mismos sean más agradables, agregándoles colorantes, sustancias saborizantes, olorosas, etc. Además con los modificadores se disminuye el tiempo de endurecimiento o fraguado que debe permanecer la impresión dentro de la boca del paciente.  Es de señalar que los yesos, tienen durante el proceso de fraguado, una espansión , la cual se debe controlar para obtener una copia fiel de la superficie que queremos copiar.

Los yesos para impresiones contienen a veces en su composición almidón, cuyo objetivo es hacerlos solubles facilitando así la remoción del modelo o sea la separación de la impresión y el modelo.(Poca exotermia).

YESOS PARA REVESTIMIENTOS.

La adopción del procedimiento de vaciados metálicos en Estomatología para la construcción de prótesis, representa un avance en la especialidad.

Se basa en la técnica de la cera perdida.  Para llevar a cabo la misma se requiere de:

- Un patrón de cera del aparato a construir.

- Un material que le sirva de molde, que rodea el patrón de cera (revestimiento)

- Un horno donde se caliente el molde y el patrón de cera sea eliminado quedando su cavidad, donde posteriormente se vaciará el metal.

El revestimiento, material refractario,  puede describirse como un material cerámico el cual es capaz de formar un molde o negativo exacto al patrón y que será ocupado por la aleación metálica utilizada para el vaciado.

Según la aleación metálica utilizada los revestimientos son :

- para metal  Oro

- para metal cromo-cobalto y cromo-niquel.

En los revestimientos para oro, el material aglutinante puede ser el sulfato de calcio hemidratado, ya que los materiales refractarios no forman una masa sólida coherente.

REACCIÓN DE FRAGUADO.

Al incorporar el agua al polvo del hemidrato, el mismo se combina con ella, para formar nuevamente el dihidrato por intermedio de una reacción exotérmica, o sea:

- SO4Ca.. 1/2H2O →   Reacción exotérmica  SO4Ca. 2HO2.

Inicialmente la mezcla consta de una suspensión de partículas del hemidrato en el agua, disolviéndose una pequeña cantidad hasta el límite de la solubilidad, transformándose la fase acuosa en una SOLUCIÓN SATURADA DE HEMIDRATO.  Es de aclarar que el dihidrato es el sulfato de calcio hidratado, el cual es estable a temperatura ambiente y menos soluble que el hemidrato, por lo que precipita. Este comportamiento permite que se disuelva más hemidrato , de modo que la reacción de fraguado sea una solución continua de hemidrato y la simultánea precipitación del dihidrato , lo cual provoca agrupaciones de cristales microscópicos de yeso en forma de agujas o agrupaciones aciculares, los cuales crecen generalmente a partir de núcleos de cristalización. Esta forma de crecimiento es la responsable de la aparición de racimos de cristales de yeso. Cuando estos cristales crecen se encuentran entre sí lo cual determina la rigidez del yeso fraguado y contribuye a la resistencia del mismo. Sin embargo la resistencia del cristal está influenciada por la cohesión atómica.

El proceso de fraguado es continuo, desde su inicio hasta el completamiento de la reacción .

La mezcla es a su inicio un líquido viscoso, el cual presenta pseudo plasticidad , siendo espesa y mostrando una superficie glaseada debido a la fase acuosa presente.    Al continuar la reacción, las agrupaciones van en aumento de cristales de yeso  y comienzan a interactuar, transformándose la mezcla en plástica, desapareciendo la superficie glaseada, debido a que la fase acuosa es atraída hacia los poros que se forman en la masa plástica, y los cristales de yeso se repelen entre sí. El posterior crecimiento cristalino transforma a la masa plástica en un sólido rígido, el cual es débil inicialmente, pero que aumenta su resistencia al tiempo que aumenta la cantidad relativa de la fase sólida.

El yeso fraguado está formado por una red de cristales aciculares con presencia de porosidades microscópicas las cuales pueden ser provocadas por:

- La presencia de agua remanente sin reaccionar en la masa fraguada

- O por el rechazo de los cristales de yeso en crecimiento.

En el primer caso las cavidades o poros pueden ser esféricas entre los grupos de cristales aciculares de yeso. En el segundo caso son cavidades o poros pequeñas, irregulares y se localizan dentro de los cristales de yeso. Ambos tipos de porosidades son inherentes a los distintos tipos de yesos y son afectados por la relación polvo-agua (A/P).

A menor cantidad de agua disminuyen las microporosidades  causadas por el agua remanente que queda en la masa sin reaccionar.

PROPIEDADES.

VELOCIDAD DE FRAGUADO.

Durante la manipulación de los yesos, es importante conocer por parte del técnico y del estomatólogo los cambios físicos que se producen en ellos.

Al mezclar el polvo (yeso) con el líquido (agua) se produce una mezcla que inicialmente es un líquido viscoso, si la mezcla es espesa presenta pseudo viscosidad .Esta mezcla presenta en la fase acuosa una superficie glaseada, pero en la medida que se va desarrollando la reacción la mezcla se transforma en plástica, desaparece la superficie glaseada y la masa se convierte en un sólido rígido, el cual es débil inicialmente.

En la medida que aumenta la cantidad relativa de fase sólida, va aumentando su rigidez.

De todo lo expresado es necesario señalar que:

- el vaciado de impresiones u otro trabajo con yeso debe iniciarse cuando la masa alcanza la fase plástica

- Y debe terminarse el trabajo antes que pierda la masa la superficie glaseada.

Posteriormente aumentará la velocidad de fraguado de la mezcla y la misma no podrá escurrir fácilmente sobre o dentro de la superficie o molde a reproducir, definiendo así los pequeños y finos detalles.

Después del realizado el vaciado, la acción de moldeo debe terminarse antes de que la mezcla pierda elasticidad y se vuelva rígida.

El tiempo inicial de fraguado se define como el momento en que se mezcla el agua y el polvo de yeso. El tiempo final de fraguado se define como el tiempo que tarda el material en endurecer totalmente, pudiendo ser separado de la impresión o realizar otro trabajo sin deformarse o fracturarse. La aguja de Vicat, es el instrumento utilizado para medir estos tiempos de fraguado.

CONTROL DEL TIEMPO DE FRAGUADO.

En general el tiempo de fraguado puede ser controlado por los fabricantes al añadir diferentes  productos químicos al yeso.  Es bien conocido que el Sulfato de Potasio y el Tartrato de Sodio y Potasio son aceleradores efectivos, y empleándose en soluciones acuosas al 2% reducen el tiempo de fraguado final de 10 minutos a 4 minutos.  Por contrario el Borax es magnífico retardador . El uso de una solución acuosa al 2% de Borax, prolonga ampliamente el tiempo de fraguado final de  algunos yesos.

El tiempo de fraguado de los yesos puede también alterarse por mala manipulación, manteniendo abierto el recipiente que lo contiene por tiempo. Debe cuidarse que cuando el mismo no va a ser empleado debe estar el recipiente que lo contiene firmemente  tapado evitando así contaminación y humedad.

MEZCLA Y ESPATULADO.

Dentro de ciertos límites, cuando mayor sea el tiempo y rapidez de la mezcla menor será el tiempo de fraguado final. Inmediatamente que el polvo o yeso se pone en contacto con el agua. Comienza la formación de cristales, la cual va en aumento.  Pero al mismo tiempo, por la acción del espátula  vigoroso contra las paredes que lo contiene, estos cristales son rotos, dando por resultado la nueva y constante formación de núcleos de cristalización lo cual actúa como acelerador del tiempo de fraguado final. Esto es continuo hasta terminar el endurecimiento de la masa.

EXPANSIÓN DE FRAGUADO.

Una vez que la mezcla ha alcanzado una rigidez suficiente, se puede observar una expansión isotópica, o sea uniforme en todas direcciones, la cual es producida por el empuje repulsivo entre los cristales de yeso en crecimiento.

Ya que el yeso debe reproducir los detalles más precisos de la superficie copiada, es deseable una baja expansión de fraguado, donde la precisión dimensional es importante. Al hablar de los aceleradores y retardadores debemos mencionar también que éstos pueden influir en el control de la expansión también.

Los yesos expuestos a agua adicional mientras están fraguando, muestran un una mayor expansión que los que lo hacen al medio ambiente.(higroscópica).

Cuando la expansión comienza el agua disponible externa es atraída hacia el interior de la masa que fragua, manteniéndose una fase acuosa continua y produce el crecimiento cristalino en libertad.

Si no se dispone de más agua, a medida que se produce la expansión, la fase plástica de la mezcla forma una película sobre los cristales de yeso en crecimiento y las fuerzas de la tensión superficial refrenan el crecimiento cristalino ulterior comenzando la fase de rigidez.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN.

Cuando el yeso fragua, muestra valores relativamente altos en su resistencia a la compresión. Estos valores están inversamente relacionados con la proporción polvo-agua de la mezcla.

A mayor cantidad de agua utilizada en la mezcla, menor es la resistencia  del yeso a la compresiones decir que cuando se necesita máxima resistencia del yeso , éste debe ser mezclado con una relación polvo-agua tan baja como sea posible , ya que así se obtiene mayor resistencia y mayor expansión de fraguado de lo que debe aceptarse.  Pero en su aplicación, donde la estabilidad dimensional es lo más importante, puede emplearse una relación polvo-agua adecuada.

El yeso Dental o de París, tiene una gran cantidad de agua residual, mientras que el yeso Piedra de alta resistencia contiene el mínimo de agua residual. El exceso de agua contribuye al volumen de la masa pero no a la resistencia o fortaleza del material.

El yeso de París es  más poroso que los yesos de alta resistencia,  y los resultados es que la densidad aparente del yeso de París es baja, y se ha comprobado que cuando se somete a fuerzas compresivas por una hora reporta valores en el orden de 12,5MN/m2 o sea, 1800MN/pulg2..

El yeso Piedra reporta valores de 31MN/m2 y los yesos de alta resistencia de 45MN/m2.

Dada en la práctica la fractura de un modelo de yeso se produce de manera típica frente a una tracción, la resistencia traccional es la mejor guía de la resistencia de un yeso a la fractura, no obstante la resistencia a la compresión proporciona una mejor indicación de la dureza superficial.

ALMACENAMIENTO.

Los yesos mal almacenados pueden absorber humedad del medio ambiente y provocar su gradual deterioro. Una humedad relativa de un 70% o más puede comenzar la hidratación de las partículas de hemidrato en su superficie, provocando la formación de una fina capa de pequeños cristales de dihidrato, para evitar esto se recomienda hermetizar los continentes o recipientes y mantenerlos en lugar seco.

CLASES PRÁCTICAS DE LOS YESOS DE USOS ESTOMATOLÓGICOS.

MANIPULACIÓN DE LOS YESOS DE USOS ESTOMATOLÓGICOS:

- CONTROL DEL TIEMPO DE FRAGUADO.

- EXPANCIÓN DE FRAGUADO.

- RESISTENCIA AL IMPACTO.

TAREA No. 1   PREPARACIÓN DEL YESO.

MATERIAL, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS NECESARIOS:

- Taza de goma                                  - Instrumento para medir el tiempo de

- Espátula para batir                              fraguado.

- Loseta de vidrio o azulejo                -  Anillo plástico para comprobar la

- Dispensador de polvo                         expansión de fraguado.

- Dispensador de agua                      -  Distintos tipos de yesos:

- Vibrador                                              - Yeso de París o Dental,

- Yeso Piedra

- Yeso para troqueles

- Yeso para impresiones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al terminar la clase el estudiante será capaz de:

- Identificar los materiales, instrumentos y equipos a emplear en la práctica

- Determinar las proporciones de agua y polvo a emplear de todos estos materiales descritos.

- Realizar y dominar la técnica de preparación de los mismos.

- Comprobar  e identificar los tiempos de fraguado de los distintos yesos.

- Comprobar la expansión de fraguado de los yesos empleados en la práctica.

- Diferenciar los tipos de resistencias de los yesos: seca y húmeda.

A)- INSTRUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS.

- MATERIALES:

- Yeso de París

- Yeso Piedra

- Yeso para troqueles

- Yeso para impresiones

Estos tipos de yeso todos son polvos de color blanco, para identificarlos los fabricantes, además de señalar sus nombres los colorean de diferentes tonalidades.

- INSTRUMENTOS:

- Los mismos señalados en la Práctica anterior.

B) PREPARACIÓN DEL YESO

Yeso de parís, Piedra. Extraduro o Para troquel, Yeso para Impresión y

Revestimientos.

- Proporción agua-polvo

Debido a las diferencias en el volumen general de los distintos tipos de yesos, requieren diferentes proporciones de agua para una porción de polvo, para que floten las partículas de polvo y se produzcan mezclas de determinada viscosidad para permitir sus usos.

Las relaciones de polvo-agua típicas para los distintos tipos de yeso son:

________________________________________________

TIPOS                         POLVO                LÍQUIDO

________________________________________________

Yeso de París                    100 grs.                   0,50

Yeso Piedra                       100 grs.                   0,30

Yeso para Troquel             100 grs.                   0,25

Yeso para Impresión          100 grs.                  0,25

________________________________________________

- Se vierte en la taza de goma el agua del dispensador que contiene la medida requerida.(Para cada tipo de yeso)

- Se agrega el polvo medido del dispensador espolvoreándolo.

- Se espátula (se mezcla) durante un minuto con movimiento circular. Recordar que al principio la mezcla es un líquido viscoso, que va alcanzando pseudoplasticidad con la superficie glaseada (con brillo). . Posteriormente se torna plástica y la superficie se pone opaca. El ulterior crecimiento de los cristales aciculares  convierte a la masa en un sólido rígido, débil inicialmente y resistente cuando termina el fraguado.

- Cuando se termina de incorporar el polvo al agua y se obtiene la mezcla adecuada, ésta se vibra colocando la taza de goma con la mezcla  sobre el vibrador si lo tiene o si no golpeando suavemente  y de forma continua la  taza en la mesa de trabajo, para eliminar las burbujas de aire atrapadas durante el batido de la masa .

- Terminado de vibrar se va vertiendo en los moldes de goma comenzando por la parte más alta y vibrando se deja escurrir por toda la superficie del molde, realizando esto las veces necesarias hasta cubrir todo el molde, posteriormente se llena el molde y se espera que el mismo frague, comprobando los tiempos de fraguado de los distintos tipos de yesos y sus variantes.

C) COMPROBACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE FRAGUADO.

- Una vez mezclado el yeso con la consistencia requerida y homogénea de la mezcla, se realizan dos operaciones:

- Tomando el anillo hendido, se le coloca alrededor una liga elástica, observando el íntimo y correcto contacto de los bordes de la hendidura.

- Con la espátula de batido se va colocando la mezcla del yeso en el interior del anillo vibrando cada vez que se introduce yeso y se coloca el mismo sobre la tableta de cristal o loseta. Y también se vacía yeso en el molde de goma que se le entregará el cual se separa para la otra tarea.

- Cuando termina el fraguado inicial del yeso, se talla, y se le retira la liga de goma y se separa de la tableta de cristal, dejándolo sobre la misma.

- Durante el fraguado final del yeso se aprecia una ligera expansión isotópica.

- En los primeros momentos de iniciar la mezcla ocurre lo contrario hay una contracción de la mezcla, sin embargo a medida que se van formando y entrecruzando los cristales aciculares  y se aproxima el inicio del tiempo de fraguado inicial, el material adquiere más plasticidad y rigidez produciéndose una expansión de fraguado.

-   Observe en el cilindro plástico lleno de yeso fraguado  una ligera separación en los bordes de la hendidura, a pesar de haber estado íntimamente unida por la tensión de la liga elástica se ha separado debido a la expansión isotópica de fraguado del yeso.

-   Retire el cilindro plástico hendido del yeso  terminado el tiempo de fraguado final y observe las marcas de la separación de los bordes del cilindro hendido.

D) CONTROL DEL TIEMPO DE FRAGUADO.

El tiempo de fraguado del yeso se mide en función de la resistencia que ofrece la mezcla de yeso a la penetración de un cuerpo. Para esto se cuenta con la aguja de Vicat o la de Gillmore. La aguja pesa ¼ de lb. (112,5grs.), y tiene una punta de ½ plg. de largo  y 2 cms. de diámetro, la cual puede subirse o bajarse con la mano a través de un anillo sujetador fijo al equipo.

- Levante la aguja por su extremo superior, sitúe en la base la tableta de cristal sobre la cual se colocó una porción del yeso mezclado en estado plástico.(Esto se debe hacer con la mezcla de los distintos tipos de yeso para comprobar el tiempo de fraguado inicial y final de cada uno)

- Con cuidado descienda la aguja y HAGALE PENETRAR la punta en la mezcla, como es lógico la aguja descenderá a través de la mezcla hasta tocar la tableta de cristal. Anote la hora en ese momento:______________

- Repita cada minuto esta operación y anote________________________

- Cuando la aguja de ¼ de lb. No penetre más en la superficie de la masa de yeso anotará la hora en ese momento:_________________________

- El tiempo transcurrido desde la iniciación de la mezcla hasta que la aguja NO PENETRE MÁS en la superficie de la mezcla, se denomina TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL. Es el tiempo en que el material es lo suficientemente resistente para ser manipulado, y en particular cuando puede comenzarse su tallado.  Si un fabricante especifica el tiempo de fraguado inicial para determinado yeso se refiere al tiempo de fraguado inicial del mismo para determinado penetrómetro especificado (Aguja de Vicat o de Gillmore)

- Anote la hora  inicial de la experiencia:____________________

- Se inicia la reacción exotérmica y el aumento de la resistencia continúa durante un tiempo considerable.

- Cuando el sólido rígido se enfría a temperatura ambiente, y el material rígido manifiesta gran resistencia ha terminado el tiempo de fraguado final. Cada tipo de yeso tiene su tiempo de fraguado inicial y final, este último no menos de 2 horas.

OBSERVACIÓN: Una vez terminada las tareas, la mesa de trabajo, el instrumental y equipos empleados deben quedar esmeradamente limpios.

TAREA No.2

- RESISTENCIA DE LOS YESOS AL IMPACTO.

A) Resistencias de los yesos:

- Seca

- Húmeda

Se utilizarán los mismos materiales e instrumentos,  además:

- Tabletas de yeso fraguado.

- Molde de goma para realizar el vaciado de yeso

- Dispositivo para realizar el impacto de las tabletas de yeso y medir la resistencia seca y húmeda al impacto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS. El estudiante  será de :

- Distinguir los tipos de resistencia de los yesos.

- Fundamentar la resistencia húmeda de los yesos.

- Fundamentar la resistencia seca de los yesos.

- Realizar un breve análisis comparativo entre los distintos tipos de resistencia de los yesos de París y Piedra.

La resistencia de los yesos se expresa generalmente en términos de la resistencia a la compresión. La resistencia de un yeso aumenta progresivamente a medida que se aumenta el endurecimiento, después del tiempo inicial de fraguado. El agua libre contenida en la masa fraguada, afecta notablemente la resistencia.

Existen dos tipos de resistencia: seca y húmeda.

Cuando en el yeso se mantiene el sobrante de agua está en condiciones de determinarse la resistencia húmeda

Por el contrario cuando el remanente de agua se elimina  por evaporación, por el tiempo pasado  se puede determinar la resistencia seca.

OBSERVACIÓN:

Todo el instrumental, equipos y mesa de trabajo deben quedar esmeradamente limpios por el estudiante para ser entregados y Evaluados Integralmente.

HIDROCOLOIDES.

Generalidades. Tipos: Hidrocoloides reversible e Hidrocoloides Irreversible. Composición. Manipulación. Reacción de gelificación. Propiedades.  Algunas consideraciones a tener en cuenta en el uso de los Alginatos (Hidrocoloides irreversible.)

GENERALIDADES.

Los hidrocoloides  son materiales para impresiones poliméricos de consistencia elástica. Los hidrocoloides reversibles se manipulan haciendo cambiar del estado de gel en que se presentan al estado de sol en el que se hace útil, por medio del calor. Por enfriamiento vuelve a tomar la consistencia de gel, pudiendo en esa forma retirara la impresión o copia terminada. Por esta forma de manipulación se denominan Hidrocoloide Reversibles o de Agar-Agar, siendo los mismos volver a emplearse. Ejemplo de estos son las gelatinas para duplicado utilizadas en el laboratorio.

Los Hidrocoloides Irreversibles, se caracterizan por que del estado de sol que alcanzan cuando se mezclan con el agua para hacerse útil, se transforman en gel por una reacción química irreversible alcanzando una consistencia elástica.

HIDROCOLOIDES REVERSIBLE DE AGAR-AGAR.

Son materiales para impresión poliméricos que tienen como característica poder utilizarse más de una vez.

Se presenta en tubos en consistencia de gel, el cual se licua por medio del calor, alcanzando el estado de sol, y por enfriamiento se convierte nuevamente en gel. Puede ser utilizado como material para impresiones de bocas dentadas como desdentadas y en preparaciones de dientes individuales como múltiples. Hay hidrocoloides reversibles para uso de laboratorio con el cual se pueden duplicar los modelos de las bocas de los pacientes sin volver a tomar la impresión.

PROPIEDADES.

- Inestabilidad  dimensional. Exactitud de copia. Escurrimiento.

Las impresiones obtenidas con estos materiales son, comparadas con otros materiales para impresión, son dimensionalmente inestables.

Conociendo esta propiedad característica de estos materiales, podemos lograr exactitud en la copia realizando el vaciado de la misma con yeso, lo más rápido posible. Conociendo sus propiedades y tratándolos como se debe se consideran materiales para impresión excelente con gran exactitud de copia, buen escurrimiento y biológicamente aceptables.

COMPOSICIÓN.

El elemento principal de estos materiales es el Agar-Agar, el cual es un ester sulfúrico. Este material forma con el agua que contiene un sol coloidal, el cual llega a la liquefacción a la temperatura de 160° y 122°F, gelificando nuevamente a la temperatura entre 86° y 122°F.

El Agar-Agar representa el agente gelificante. Se le agrega Borax para darle más consistencia y aumentar la resistencia del gel. Sin embargo el borax retarda el fraguado del yeso, empleado para el vaciado de la impresión. Esto requiere que la impresión sea introducida en un baño de  sulfato de potasio antes del vaciado. O es posible que el fabricante lo incluya en la fórmula del material, lo cual asegura una superficie nítida del modelo.

MANIPULACIÓN.

Los tubos metálicos que contienen el gel del hidrocoloides reversible se sumergen en agua a 100°C durante 8 a 12 minutos. Después de licuado, se almacena el tubo en un depósito con agua a 65°C. A partir de este momento se ubica correctamente en la cubeta especial, la cual contiene un dispositivo por medio de tubos pequeños para el enfriamiento del material, Antes de tomar la impresión la superficie del material en la cubeta se atempera con agua a 45°C durante 2 minutos. Se coloca en la boca del paciente la cubeta con el material y se toma la impresión, haciendo circular agua por el interior de la cubeta a través de los tubitos a una temperatura no menor de 13°C. Gelificado el material se retira la impresión para la crítica y vaciado de la misma con yeso.

REACCION DE GELIFICACIÓN.

HIDROCOLOIDE DE AGAR    ENFRIADO A 430°C     HIDROCOLOIDE DE AGAR

CALIENTE ( SOL)                     ________________     FRIO ( GEL)

________________

CALENTADO A 100°C

Las transformaciones de gel a sol y de sol a gel dependen del tiempo y de la temperatura. La temperatura de liquefacción y de gelificación son distintas siendo esta última más baja, el efecto se denomina histéresis.

PROPIEDADES.

Los hidrocoloides de agar son altamente elásticos (98,8%) y suficientemente flexibles (11%) lo cual les permite copiar las zonas algo retentivas de los dientes,

Son más resistentes cuando se le  tensiona rapidamente, por lo que se recomienda la retirada de la impresión de la boca del paciente de forma rápida y en una sola dirección. En su aplicación clínica se espera de este material que copie las zonas retentivas, se separe de ella y no se rompa, recuperando su forma lo más exacta posible al cesar la fuerza de retirada. El material de la impresión debe ser resistente para evitar deformarse bajo el peso del yeso utilizado en el vaciado de la misma en la confección del modelo.

- Inestabilidad dimensional.

Las impresiones de agar suelen ser menos exactas  a medida que se demore el vaciado con yeso de la misma.

- Imbibición:

Es la absorción de agua por parte de la estructura del gel, generalmente se acompaña de expansión.

- Sinéresis:

Proceso por el cual se forma un exudado de agua y sales del propio gel sobre la superficie del mismo, provocando su contracción.

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | CAMBIOS DIMENSIONALES | CAUSAS |
| --- | --- | --- |
| Aire | Contracción | Evaporación del agua del gel |
| Agua | Expansión | Imbibición y absorción de agua |
| Humedad relativa del 100% | Contracción | Sinéresis |
| Soluciones de sales inorgánicas | Expansión o contracciones | Relación: electrolito / solución |

El gráfico se refiere a los cambios dimensionales de un hidrocoloides.

Hidrocoloides para duplicado de modelos en laboratorio.

En los laboratorio de prótesis, muchas veces se hace necesario duplicar modelos para obtener reproducciones idénticas para diferentes usos como obtener modelos con materiales refractarios para realizar vaciados metálicos, etc.

La composición de los hidrocoloides para duplicados es similar a los de agar-agar de uso clínico, pero se emplea mayor cantidad de agua en su manipulación. Estos materiales tienen muchas ventajas como es el poder utilizarse varias veces siempre que no se contaminen con los componentes de otros materiales como son los yesos, revestimientos, soluciones endurecedoras, separantes,  etc. Debiendo ser sustituidos cuando suceda esto por otra cantidad de material para duplicado.

Este material puede ser almacenado a una temperatura de 54 a 66°C, (en estado de gel) y utilizado cuando se necesite.

Después del proceso de duplicado, el material en estado de gel, se divide en porciones y se calienta de nuevo hasta alcanzar el estado de sol nuevamente y agregándosele al material almacenado a temperatura de 54 a 66°C.

Tienen como propiedad importante que sean de una resistencia  adecuada y que sean elásticos pare permitir su retirada de zonas retentivas sin deteriorarse.

Sus desventajas son las mismas que las de los compuestos de agar-.agar para impresiones, ya que al ser un gel están sujetos a cambios dimensionales si los duplicados se almacenan al aire y con humedad.

El agar es un polisacárido e hidrolizará a la temperatura del almacenamiento. Acompañará esta hidrólisis la pérdida de elasticidad y afectará las propiedades de resistencia.

HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES. (Alginatos)

Estos materiales para impresión se presentan en forma de polvos muy finos, los cuales se mezclan con agua a una proporción determinada por el fabricante, trasformándose en una masa plástica al estado de sol), pasan  de esta fase de sol a la gel mediante una reacción química. El proceso de endurecimiento de los hidrocoloides se denomina gelificación, gelación, polimerización, (ya que son polímeros). Una vez que la gelificación se ha completado, el mismo no puede volver a licuarse, por lo que se denominan hidrocoloides irreversibles.

Su aplicación es muy amplia en Estomatología, y puede utilizarse en bocas dentadas como desdentadas ya que estos tienen muy buenas propiedades elásticas, comparables con los  reversibles

Para su empleo solo se requiere preparar la mezcla en un recipiente (taza de goma) con una espátula para batir, en las proporciones de agua-polvo establecidas por el fabricante. La pasta resultante fluye por la superficie a impresionar y copia la misma con exactitud los pequeños detalles de la misma. Una vez que alcanza el estado de gel (endurece, gelifica, etc) se retira de la boca y se realiza el vaciado de la misma con yeso para obtener el modelo o reproducción exacta de la boca.

Comercialmente se suministra en envases herméticamente cerrados y cuidadosamente protegidos, acompañados de los dosificadores para el agua y el polvo.

COMPOSICIÓN.

1.- Alginato de sodio (12 a 15%) como reactivo

2.- Dihidrato de sulfato de calcio (8 a 12%) como reactivo

3.- Sulfato de sodio o carbonato de sodio (2%) como retardador

4.- Relleno de refuerzo (70%) como controlador de la tenacidad del gel formado        (Tierra de diatomeas).

5.- Vestigios de fluoruros de zinc alcalinos para proveer buena superficie en los modelos de yeso.

6.- Vestigios de colorantes y saporíferos con fines estéticos.

REACCIÓN DE GELIFICACIÓN. (Endurecimiento)

El polvo al mezclarse con el agua reacciona:

- El fosfato de sodio reacciona con el sulfato de calcio para proveer un tiempo de trabajo adecuado:

- 2Na3PO4 + 3CaSO4 ____  3Ca(PO4)2 + 3Na2SO4

- Una vez que ha reaccionado el fosfato de sodio, el sulfato de calcio remanente reacciona con el alginato de sodio, para formar un alginato de calcio insoluble, que forma un gel con el agua:

- alginato de Na + SO4Ca + H2O_____ alginato de Ca , Na2SO4

(polvo)                                                 (gel)

- La reacción se acorta en tiempo con el aumento de la temperatura del agua, y de la proporción agua-polvo: a mayor cantidad de agua se acorta el tiempo de trabajo del material.

PROPIEDADES.

- Tiempo de trabajo.

El tiempo de trabajo de un material es el lapso que media entre el momento de la preparación de éste y el inicio del endurecimiento del mismo.

Este tiempo de trabajo puede estar influenciado por:

- La temperatura del agua para la mezcla y

- La cantidad inapropiada de agua

La temperatura influye en el tiempo de trabajo de tal forma que cuando esta aumenta (caliente) se acorta el tiempo de trabajo. Se recomienda que en la mezcla se emplee agua fría, alargándose así el tiempo de trabajo.

La cantidad de agua (cuando no se utiliza el dosificador recomendado por el fabricante, o la cantidad de polvo (disminuida por mala técnica en el uso del dosificador). A mayor cantidad de agua se acorta el tiempo de trabajo, a menor cantidad de polvo sucede igual. Debe tenerse en cuenta agitar el depósito del polvo antes de servirse, para incorporar todos los elementos que contiene y eliminar el aire entre las partículas del polvo, llenando el dosificador con la cantidad necesaria en peso, haciendo ligera presión en la superficie del mismo.

- Cambios dimensionales.

Como material hidrocoloides pueden sufrir cambios dimensionales por:

- Contracción, también llamada SINËRESIS,  por pérdida de agua el gel si se deja al medio ambiente y no tiene el cuidado de realizar el vaciado lo antes posible en el laboratorio se lograría un modelo distorsionado.

- Expansión, también denominada IMBIBICIÖN, toma agua del medio ambiente, expandiéndose el material, por la misma causa descrita, provocando modelos distorsionados.

- Mezcla no homogénea.

Al realizar la mezcla, ésta debe ser homogénea, de no ser así resulta una mezcla no homogénea, granulosa provocado por un espátulado incompleto, o una gelificación prematura del material. En condiciones normales el espátulado requiere de 45 a 60 segundos.

- Impresiones rotas.

Dado que la resistencia al desgarramiento aumenta con la velocidad con que se aplique la carga, es deseable retirar la impresión de una sola vez y en una sola dirección y con rapidez.   La proporción agua-polvo inadecuada influye en el desgarramiento así como el grosor alcanzado por el material.

- Impresiones distorsionadas.

El porcentaje de la recuperación después de la deformación, depende de la cantidad y duración de la compresión o sea de la carga. Se recomienda como antes la retirada de forma rápida y en una sola dirección, ya que el peso de la cubeta puede comprimir el alginato y distorsionar la impresión, además es recomendable para el cuidado de los bordes de la impresión, ésta no debe colocarse boca abajo sobre la mesa.

CLASE PRACTICA

TAREA No.1

MANIPULACION DE HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES   (ALGINATOS)

    - MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS.

    - PREPARAR EL MATERIAL DE ALGINATO

    - REALIZAR El VACIADO DE LA IMPRESIÓN O COPIA

1.- Materiales, Instrumentos y Equipos.

-  Taza de goma

-  Espátula para batir

-  Dispensador de polvo

-  Dispensador de agua

- Cubetas o porta impresión

- Material de alginato

- Cuchillo espátula

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.- Identificar la presentación comercial del alginato o hidrocoloide irreversible.

2.- Preparar el alginato según las especificaciones del fabricante

3.- Colocar la mezcla en el portaimpresión o cubeta

4.- Medir el tiempo de gelificación.

5.- Realizar el vaciado de la impresión obtenida.

6.- calcular y comparar el tiempo de trabajo del material variando la temperatura del agua.

A).-Preparación del material para impresión Alginato.

1.- El alginato se presenta en forma de polvo, en bolsas plásticas herméticamente sellado. El fabricante manda los dispensadores de agua y polvo requeridos para ese material.

2.- Para cada porción de polvo corresponde una porción de agua. El número de porciones de polvo y agua está en dependencia del tamaño de la superficie a impresionar, o sea 2 porciones de polvo, para 2 porciones de agua, 3 porciones de polvo para 3 porciones de agua.

3.- La mezcla se realizará en la taza de goma con una espátula para batir plástica o de acero inoxidable, bien limpios y secos ambos instrumentos.

4.- En la taza de goma vierta una porción del polvo de alginato, bien medida, vierta sobre el polvo la cantidad de agua requerida y medida (1 porción correspondiente a la primera marca del dispensador).

6.- Mantenga la taza con la mano izquierda y espatule la masa contra las paredes de la taza en forma circular durante 60 segundos para obtener una masa homogénea y consistente.

9.- La determinación del tiempo de gelación del material se calcula por el lapso que media entre el inicio de la mezcla y el instante que Ud. Comprueba al tocar la masa que la misma no está pegajosa o adherente y se separa limpiamente del instrumento: taza de goma o espátula para batir.

Calcule:

- Hora de inicio de la mezcla

- Hora de inicio de la gelificación

- Hora de la total  gelificación.

- Tiempo de trabajo del material.

11.- Enjuague la impresión con agua corriente y elimine el agua con aire o sacudiendo la  misma.

12.- Prepare yeso piedra siguiendo las orientaciones brindadas en la práctica de yeso, vibrando la misma rigurosamente.

13,.- Espere el tiempo de trabajo del yeso, una vez fraguado, retire la cubeta con la impresión, recorte con una tijera o con una cuchilla los excesos de yeso y observe los detalles reproducidos en el modelo logrado comparándolos con los que Ud. presenta en el pulpejo de su dedo pulgar.

14.- Limpie cuidadosamente todos los instrumentos utilizados en esta práctica para iniciar la siguiente.

- DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE GELIFICACIÓN VARIANDO LA TEMPERATURA DEL AGUA.

1.- Repita la experiencia anterior, utilizando la misma proporción de agua-polvo pero la cantidad correspondiente de agua debe estar fría.

  - Anote la hora de inicio, o sea al incorporar el polvo al agua y comenzar el espátula do de la mezcla.

  - Realice el espátula do de la mezcla durante 45 a 60 segundos

  - Anote la hora en que comprueba la terminación de la gelación.

  - Exprese en minutos el tiempo de trabajo del material y compruébelo con la anterior experiencia.

  - Haga sus observaciones.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE INTERES SOBRE LOS HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES (ALGINATOS).

1..- Por lo general la mezcla preparada con15 grs. de polvo y 50cc. de agua , gelefica entre 6 a 8 minutos utilizando agua a la temperatura ambiente.

2.- La temperatura del agua para la mezcla guarda una estricta relación inversa con el tiempo de gelación del material.

3.- La resistencia del gel varía de acuerdo a una serie de factores como son:

- la relación agua-polvo, y

- el tiempo de espátulado,

Los cuales son factibles de controlarse.

Si la cantidad de agua es mayor o menor, que la óptima o sea, la

Indicada por el fabricante el gel obtenido resulta débil.

4.- Si el espatulado es insuficiente la resistencia final del gel  se reduce en un 50%, la disolución de los componentes es parcial y las reacciones químicas que se alcanzan no se hacen uniformes en toda la masa a gelificar.

5.- El espatulado prolongado produce  un debilitamiento de la resistencia del material gelificado. Ya que el gel de alginato de Ca formado se rompe con el movimiento de la espátula.

6.- Después de la gelificación inicial la resistencia del gel aumenta en los primeros minutos transcurridos. Luego de terminada la gelificación la resistencia del gel se duplica en los 4 primeros minutos, lo que responde la necesidad de mantener firmemente la cubeta sin movimiento, firmemente sujetada por 2 o 3 minutos después de terminada la gelificación. Ligerísimos movimientos de la cubeta durante la gelificación provoca entre las porciones gelificadas y las que no lo están o lo están parcialmente, acciones torsionales, capaces de inducir tensiones que al liberarse más tarde por relajación manifiestan distorsiones en la masa del material gelificado no visible a simple vista.

7.- La estructura fibrilar del gel resiste con facilidad sin distorsionarse      ni   fracturarse esfuerzos bruscos, que fuerzas lentas y prolongadas.

8.- El vaciado de la impresión debe realizarse dentro de los 15 minutos después de retirada la impresión. Debe conservarse la impresión durante ese tiempo cubierta con un papel o algodón húmedo, no chorreante de agua.

9.- Además de la Imbibición y la Sinéresis, existen otros factores capaces de modificar la estabilidad dimensional del gel de alginato, como por ejemplo, la formación de un alginato insoluble va acompañado por lo general de una contracción, aclarando además que aunque se sumerja en agua, el gel se contrae durante el tiempo que dure la reacción.

ELASTÓMEROS.

Materiales Elastoméricos. Generalidades. Tipos: Mercaptanos, siliconas y polieteres.Composición de los mismos y tipos según composición. Reacción de polimerización. Propiedades de los mismos.

MATERIALES ELASTOMÉRICOS O GOMOSOS. GENERALIDADES.

Los materiales elastoméricos, son materiales principalmente elásticos, gomosos, mucho más modernos que los materiales rígidos como el yeso, compuestos de modelar, y elásticos como los hidrocoloides y otros.

Las gomas elásticas son de nueva aplicación, siendo cada día más elaboradas y con superiores propiedades, para ser empleadas en cualquier tipo de impresiones.

Tienen determinadas propiedades físicas y cada tipo ciertas ventajas y desventajas cuando se comparan entre ellos, conociendo sus limitaciones nos favorece su selección para su aplicación clínica.

Hay diferentes tipos de materiales elastoméricos, entre ellos:

- mercaptanpos,

- siliconas,

- polieteres.

- Mercaptanos.(Gomoides o polisulfuros)

Los mercaptanos, son también llamados polisulfuros, los cuales son polímeros de bajo peso molecular, 80% de grupos mercaptanos terminales y laterales,

(-SH). Estos radicales  mercaptanos son oxidados por el catalizador, produciéndose cadenas alargadas y cruzadas del material gomoso. En la reacción alcanza ser polímeros de alto peso molecular al convertirse de una pasta en una goma. La reacción de polimerización es ligeramente exotérmica de 1° a 4° C. el tiempo de endurecimiento total de la mezcla es de 10 a 12 minutos. La polimerización continúa y las propiedades cambian durante 4 horas después que el material ha endurecido. Las cadenas cruzadas son utilizadas para disminuir la deformación la deformación permanente de las gomas polimerizadas sometidas a presión o extensión durante la remosión de la cubeta una vez terminada la impresión

El color oscuro y el olor desagradable son característicos de los compuestos de polisulfuros.

COMPOSICIÓN.

El material se presenta en dos tubos, uno con la pasta base y el otro con la pasta aceleradora o catalizadora.

La pasta base contiene:

- Un polímero de bajo peso molecular, entrando en su composición los radicales mercaptanos (-SH) laterales y terminales.

- Material de relleno (Sílice) de un 12 a 50% lo cual controla la rigidez y determina la consistencia del material pudiendo ser: ligeros, medianos o regulares, y pesados. estos últimos se pueden presentar en forma de masilla.

- Los mercaptanos ligeros contienen menor cantidad de material de relleno, por lo que determina la tendencia a distorsionarse si no está soportado por otro material de mayor consistencia como los regulares y pesados.

- Los que contienen mayor cantidad de material de relleno son los pesados ya sean en pasta o en masilla, no se deben emplear para impresiones sino para soportar el material ligero o regular.  Actúa como cubeta.

- Un plastificante. (Controla la rigidez)

La pasta aceleradora o catalizadora, contiene:

- - Dióxido de plomo (PbO2) catalizador 30%

- - Azufre, el promotor. 1 a 4%

- - Ftalato de butilo (Aceite no reactivo) 17%

- - Acido esteárico (Ayuda a la polimerización).

REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN.

La reacción de polimerización de los maercaptanos es del tipo de reacción por condensación, en la cual el dióxido de plomo oxida al radical –SH mercaptano, provocando la condensación de entre las moléculas formando las cadenas extendidas y cruzadas, cambiando el material de estado, de la consistencia pastosa a la consistencia de goma. Como el tipo de reacción de polimerización es por condensación, en la misma se forma un subproducto o residuo de moléculas de agua al cambiar el dióxido de polo a óxido de plomo. La reacción es acelerada por el aumento de la temperatura y por la presencia de humedad. Son materiales inocuos, previendo que los mismos sean bien preparados y mezclados.

Marcaptano + dióxido de plomo ____ polisulfuro de caucho + PbO + agua.

(Pasta base)     (Catalizador)                                    (Impresión)

Pastas                                                            Goma.

Estos materiales pueden ser utilizados en cualquier tipo de impresión.

La pasta base y  la pasta catalizadora se presentan en tubos de consistencia pastosa y de colores diferentes para identificarlos.

PROPIEDADES MECANICAS.

- Recuperación elástica.

Es la propiedad que tienen los materiales elásticos de recuperar su forma y dimensiones cuando cesa la fuerza que lo deforma.

Los polisulfuros o mercaptanos, tienen un 97,8% de recuperación elástica, es ligeramente menor que las siliconas y los poliéteres.

- Escurrimiento.

Escurrimiento es la propiedad que tienen los materiales pastosos se deslicen bajo discreta presión sobre la superficie a copiar encima de la cubeta.

Es de un 0,5% mayor que los otros materiales elastoméricos, lo cual indica la tendencia a distorcionarse cuando se almacena. El escurrimiento es mayor en los mercaptanos ligeros y regulares, por el  menor contenido de material de relleno, y es menor en los materiales pesados.

- Flexibilidad.

Propiedad de los materiales elásticos que pueden doblarse sin romperse, recuperándose al cesar la fuerza.

Los mercaptanos son más flexibles que las siliconas y los poliéteres. Tienen una flexibilidad de un 10% los ligeros o livianos, de un 7% los regulares o medianos y de un 5% los pesados pastosos o masillas.

- Contracción de polimerización,

Contraer en disminuir, reducir. La contracción de polimerización es la disminución de volumen de un material polimérico cuando el mismo endurece o sea polimeriza.

Los mercaptanos tienen la menor contracción por polimerización de todos los materiales elastoméricos. Se le da un valor de 0,25% en 24 horas. Aunque la contracción de estos materiales es pequeña, se recomienda que el vaciado de las impresiones se realice dentro de 1 hora de tomada la misma, debiendo recordar también que por el tipo de reacción de polimerización el residuo dejado en la misma es agua y esta se evapora, colaborando a la contracción de la misma.

- Tiempo de trabajo.

El tiempo de trabajo es el lapso transcurrido desde que se comienza la mezcla de la pasta base y catalizador hasta que la pasta alcanza la consistencia de goma o sea polimeriza.

El tiempo de trabajo es aproximadamente de 10 minutos, mayor que el de las siliconas y polieteres. El tiempo de mezclado debe ser de 45 a 60 segundos.

- Cualidades.

Son de color oscuro, olor desagradable al igual que todos los polisulfuros.

Manchan la ropa de forma permanente.

Son inocuos a los tejidos bucales siempre que se mezclen correctamente.

Deben de preparase iguales cantidades de pasta base y pasta catalizadora, y la impresión debe retirarse de un solo movimiento y rápido.

No se han reportado efectos biológicos contrarios.

SILICONAS.

Las siliconas, como material para impresiones, son muy nuevas, surgen en la década del 60. Se han perfeccionado algunos tipos alcanzando mejores propiedades.

Hay dos tipos de siliconas según la forma de polimerizar:

- Silicona de polimerización por condensación, y

- Silicona de polimerización por adición.

La diferencia principal entre ellas es la forma de polimerizar ya que cuando lo hacen por condensación se produce un residuo, que en ellas es un alcohol, y cuando lo hacen por adición no se produce el residuo. Esta diferencia influye notablemente en las mejores propiedades de estos materiales y de los cuidados que se deben tener en espera de los vaciados. Las primeras (condensación) deben vaciarse con yeso inmediatamente o dentro de la hora después de tomada la impresión. Las segundas (adición) esta rapidez no influye en sus propiedades.

COMPOSICIÓN.

- Siliconas por Condensación.

Se presentan en forma de pasta base y el catalizador. Este último se puede presentar en forma de pasta o de líquido. Son las de menor estabilidad dimensional de todos los materiales elastoméricos.

- Pasta base:

La pasta base contiene:

- Polisiloxano o pilidimetilsiloxano de alto peso molecular, donde caracterizan las uniones siloxanas O – Si – O y contiene grupos terminales –OH.

- Material de relleno (Sílice), cuyo % varía de acuerdo al tipo de consistencia y rigidez del material pudiendo ser:

- Siliconas ligeras o livianas

- Siliconas medianas o regulares

- Siliconas pesadas (pasta o masilla).

La pasta o líquido aceleradora o catalizadora contiene:

- Ortosilicato alquílico (Agente de cadenas cruzadas)

- Octanoato de estaño (Ester orgánico, catalizador)

- Diluyen (si es líquido)

- Espesante (si es pasta)

REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN.

El ester orgánico cataliza la reacción, provoca la condensación de los radicales oxidrilos (-OH) del siloxano prolongándose las cadenas, y el ortosilicato alquílico provoca el entrecruzamiento tridimensional  de las cadenas ya formadas. Además en esta reacción por condensación se forma un subproducto volátil (alcohol etílico)

Polidimetil         +      ortosilicato _______  octanoato   +  silicona  +  alcohol

Siloxano                    alquílico                      de estaño

(Pasta base)   +     (Catalizador) _______                       (Impresión)

- Silicona por adición.

Este tipo de silicona ha surgido más recientemente, cuya reacción de polimerización es por adición, en la cual no se produce un subproducto final o residuo volátil, mejorando así sus propiedades.

Se presentan en forma de pasta base y acelerador o catalizador.

- La pasta base contiene:

-  Polisiloxano con radicales silanos (Si-H) y

-  Material de relleno cuyo % determina la consistencia y rigidez del

material clasificándose al igual que otras en:

-  Ligera o liviana

-  Mediana o regular

-  Pesada ( en pasta o en masilla).

- Catalizador contiene:

-    Polímero de grupos terminales vinílicos

-   Acido cloroplatínico  (catalizador)

REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN.

La reacción de polimerización es por adición. Y además iónica. Una reacción secundaria puede suceder si los grupos –OH están presentes produciéndose desprendimiento de H. Algunos productos de este tipo contienen paladio, el que absorbe el H.

PROPIEDADES.

- Durante la reacción de polimerización tienen una exotermia de hasta 4°C ambos tipos de siliconas, siendo esta exotermia inofensiva a los tejidos bucales.

- El catalizador de ambos tipos de siliconas no puede entrar en contacto con las mucosas, por lo que se requiere sumo cuidado en la mezcla correcta.

- Tienen color, sabor y olor agradables.

- Recuperación elástica. La que mejor recuperación elástica presenta es la silicona por adición (99,5%), siguiendo los demás materiales elastoméricos descritos.

- Flexibilidad. Como todos los materiales elásticos, estos son flexibles siendo los valores 5% en las siliconas por condensación y de 2,6% las de adición. Los mercaptanos son más flexibles que ambas siliconas.

La flexibilidad depende de la cantidad de material de relleno, siendo las livianas las más flexibles y por lo tanto los que más sufren de deformaciones cuando están sometidos las cargas. Lo cual es importante observar en su aplicación clínica, pues sabemos que durante la reacción de polimerización , la impresión en su sitio en la boca está sometida a ligeras cargas, y cuando la misma es extraida tiene que vencer las dificultades, por ejemplo, las retenciones de los dientes, o sea se flexa y posteriormente se recupera en virtud de su elasticidad y flexibilidad.

Es recomendable que el material ligero o liviano se emplee como una capa fina o lechada encima del material regular o pesado, ya que éste es menos flexible y sufre menos deformaciones. Además hay que tener en cuenta que en el vaciado de la impresión con yeso, esta tiene que soportar el peso del yeso y las maniobras requeridas de vaciado sin deformarse en absoluto.

- Escurrimiento.   La silicona de reacción de polimerización por adición son las de mayor escurrimiento con un valor de 0,03% siendo las que posiblemente sufran mayor deformaciones plásticas ante las cargas.

-   Estabilidad dimensional.     Las siliconas  de reacción de polimerización por adición son las que menos contracción por polimerización sufren, además éstas no sufren deformaciones aunque no se vacíen con yeso durante horas y días, debido a que en este tipo de reacción no se forma subproducto alcohólico ni agua.

- Tiempo de mezclado. Todos los materiales elastoméricos tienen un tiempo de mezclado de 45 a 60 segundos. El tiempo de trabajo oscila desde que se comienza la mezcla hasta que polimeriza totalmente, convirtiéndose en una goma, es de 5 a 10 minutos. La temperatura alta y la humedad acortan el tiempo de trabajo.

POLIETERES.

Son materiales para impresión elastoméricos de excelente calidad. Son  elásticos pero a su vez un poco más rígidos que los materiales antes descritos. Son muy utilizados en impresiones para prótesis maxilofacial.

COMPOSICIÓN.

Se presentan en forma de dos tubos, uno de pasta base y otro de pasta catalizadora.

La pasta base es un poliéter de bajo peso molecular con grupos terminales etilenimina –N-(CH2)2.

La pasta catalizadora tiene un ester aromático del ácido sulfónico, más un agente espesante para darle consistencia de pasta (SO3CH2CH3 ,ester sulfónico).

REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN.

La polimerización iónica se produce por la abertura de los anillos del grupo etilenimino y la extensión de las cadenas. Esta reacción convierte a la pasta en un caucho.

Caucho de polieter + ester sulfónico------ poliéter

(Pasta base)               (Catalizador)         (Impresión)

PROPIEDADES.

- Tiempo de trabajo:  El tiempo de trabajo es de 2 minutos y el tiempo de polimerización inicial es de 2,5 minutos. El tiempo de polimerización total es de 4,5 minutos. Este es muy corto por eso sus aplicaciones son específicas.

- Consistencia de la mezcla:  La consistencia es comparable a la silicona     tipo media o regular, pero aumenta con rapidez su viscosidad debido a la velocidad de la reacción de polimerización.

- Estabilidad dimensional: El valor promedio es de 0,30% en 24 horas. Coloca a los poliéteres en el extremo superior del rango de los mercaptanos. Dado que este caucho absorbe agua no es recomendable guardarlo en agua, ya que esto provoca cambios dimensionales.

- Elasticidad:  Los valores de recuperación elástica promedian un 98,9%, lo que los coloca entre los mercaptanos y las siliconas

- Escurrimiento:  El escurrimiento de los poliéteres es muy bajo, siendo el menor de todos los materiales elastoméricos.

- Flexibilidad:  La flexibilidad es baja por lo que la rigidez es alta, lo cual provoca algunos problemas en el retiro de la impresión. Para aliviar este problema se recomienda un mayor espesor de caucho entre la cubeta y la superficie a impresionar.

- Manipulación:  Es similar a los mercaptanos y siliconas. Se mezclan vigorosamente y con rapidez (de 30 a 45 segundos).Las proporciones de pasta base y catalizador son estrictamente iguales, por que cualquier variación altera el tiempo de trabajo que es muy corto.

- Efectos biológicos:  Deben tener precauciones en realizar una mezcla uniforme de ambas pasta y que el catalizador no contacte con la piel o las mucosas, ya que se han observado reacciones con el mismo en los tejidos blandos.

CLASE  PRACTICA.

MANIPULACION DE MATERIALES ELASTOMÉRICOS.

TAREAS :

  - Preparación de mercaptanos y siliconas.

B) Vaciado de impresiones.

MATERIALES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS.

- Material de silicona: Pasta base y catalizador

- Material de mercaptano: Pasta base y catalizador.

- Adhesivos

- Cubetas para ambos materiales

- Tableta para mezclado de cristal o desechable

- Espátula para batir.

- Taza de goma

- Dispensadores para el yeso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Identificar los materiales.

- Realizar el dispensado de los mismos

- Preparar la mezcla de ambos materiales y cargar las cubetas.

- Comprobar el tiempo de trabajo de estos materiales.

- Realizar el vaciado con yeso piedra y con yeso para troquele

Tarea No.1:  Preparación de las siliconas y mercaptanos

a)- Preparación de los mercaptanos.

- Identificación del material: El mismo se presenta en forma de pasta en      dos tubos: el catalizador  de color oscuro y la pasta base de color blanco.

- Deposite en una lámina de cartón o papel encerado desechable o en la tableta de cristal bien limpia las porciones iguales de las dos pastas de la silicona pesada. En otra tableta coloque de igual forma la silicona ligera.

- Mezcle ambas pastas con la espátula de acero inoxidable y una plástica desechable, con movimientos circulares enérgicos, de ambas mercaptanos por separado, hasta lograr una mezcla de color uniforme, en las dos durante 45 a 60 segundos.

- Aplique el adhesivo a la cubeta o hágale retenciones a la misma.

- Coloque la mezcla del material pesado en la cubeta, y encima de ésta coloque una fina capa del ligero como una lechada, invierta la cubeta y colóquela sobre la uña del dedo pulgar de la mano izquierda sujetándola por el mango con los dedos pulgar e índice de la mano derecha.

- Espere el tiempo de la reacción de polimerización, de 5 a 10 minutos hasta que se convierta en una goma.

- Separe la impresión sujetando firme la cubeta, en una sola dirección vertical y de forma rápida.

- Observe los detalles de la impresión.

- Haga el vaciado de la impresión con yeso piedra.

b)   Preparación de las siliconas.

1.- Identifique el material, el mismo se presentan en dos tubos la pasta base y el catalizador o  en un tubo con la pasta base y un frasco con el catalizador (gotas)

2.-   Se dosifica en la tableta de cristal o la desechable de cartón o papel encerado, poniendo igual cantidad de ambas pastas. Si el catalizador es líquido, a la pasta base se le agregan las gotas que indica el fabricante para la medida de la pasta base.

3.-   Aplique el adhesivo a la cubeta o hágale retenciones a la misma.

4.-   Se siguen los mismos pasos de la preparación de los mercaptanos, solo  que la reacción de polmerización es mas corta de 6 a 8 minutos.

5.- Una vez obtenida la impresión, retirada y observada realice el vaciado de la misma con yeso para troqueles, teniendo en cuenta que el mismo una vez preparado tiene una consistencia de masilla siendo más espeso que los otros tipos de yeso.

6.-    La impresión con la silicona o el mercaptano pesado se puede realizar primero, una vez polimerizado y retirado se prepara el material ligero y se vuelve a ubicar en igual posición y haciendo presión para lograr el mejor escurrimiento del material. Se espera el tiempo de polimerización y se retira la impresión de igual forma pudiendo haber obtenido los mismos resultados que el ejemplo anterior.

PASTA CINQUENÓLICA.

Generalidades. Composición. Reacción de floculación (endurecimiento). Propiedades.

GENERALIDADES.

La pasta cinquenólica es un material para impresión no elástico (rígido) con alto grado de precisión de copia, con buena reproducción de los detalles. Como son rígidos se indica en bocas desdentadas pues no ceden ante las retenciones de los dientes, deformándose. Son materiales derivados de los compuestos cinquenólicos. Su forma de endurecimiento  es la floculación y la misma no se aclara bien. Puede presentarse en forma de dos pastas, la pasta base y el acelerador, o en forma de polvo y liquido. Las dos pastas tienen colores contrastantes de manera que puede determinarse cuando están completamente mezclados. Pueden ser de tipo duro y de tipo blando

COMPOSICIÓN.

Si se presenta en forma de dos pasta, un tubo es la pasta base y el otro es el catalizador.

La pasta base contiene:

- Oxido de zinc

- Aceites

- Resinas hidrogenadas

La pasta catalizadora contiene:

- Eugenol (Acelerador en un 12 a un 15%)

- Aceites

- Resinas Material de relleno inerte que puede ser talco o caolín

Las resinas agregadas le dan cuerpo y coherencia al material mezclado, y le imparte propiedades termoplásticas al material endurecido o sea floculado. Se recomienda que una vez vaciada la impresión con yeso, se coloque el conjunto en agua caliente para suavizarla y lograr una mejor y más fácil separación de la impresión y el modelo de yeso.

Otros componentes como ceras pueden sustituir las resinas. El cloruro de magnesio agregado a la fórmula actúa como acelerador, cuestión conveniente en el procedimiento clínico.

En la presentación de polvo y líquido, el polvo contiene el óxido de zinc, y el líquido contiene el Eugenol, aceites aceleradores, colorantes, etc.

REACCIÓN DE FLOCULACIÓN.

El óxido de zinc en presencia de la humedad reacciona con el eugenol para formar el eugenolato de cinc, que actúa como matriz que sostiene al óxido de zinc sin reaccionar.

ZnO (exceso) + eugenol   H2O  = eugenolato de cinc+ZnO+Zn(sin reacción)

(polvo)             (líquido)                     (sólido)

La reacción de endurecimiento o floculación se acelera con la presencia de agua, calor y alta humedad. El endurecimiento de la pasta se acompaña con un ligero cambio dimensional aproximadamente de 0,1%(Despreciable).

PROPIEDADES

Los compuestos cinquenólicos tienen propiedades peculiares, comienzan el endurecimiento aproximadamente a los 5 minutos de iniciada la mezcla del material, después endurecen rapidamente. Se presentan en dos tipos: duros y blandos. El duro flocula más rapidamente 10 minutos) que el blando (15 minutos). El duro es más fluido antes de flocular que el blando, el cual una vez floculado es más rígido y frágil que el blando.

- Consistencia de la mezcla.  Hay diferentes tipos de pasta cinquenólicas, las cuales unas son más rígidas que las otras, presentándose unas más fluidas y otras más pastosas, lo cual influye en la presión a ejercer en la toma de la impresión. Hay un cambio gradual en la consistencia del material mezclado  que va endureciendo hasta que alcanza su total rigidez.

- Rigidez. Son materiales no elásticos, o sea rígido, lo cual evita deformarse cuando se retira la impresión Algunas experiencias han demostrado que la pasta cinquenólica se puede combinar, de manera tal que presentan una resistencia al escurrimiento en la temperatura bucal igual o superior a los compuestos de modelar.

- Estabilidad dimensional. La estabilidad dimensional de los compuestos cinquenólicos es satisfactoria. Después del endurecimiento no manifiestan cambio dimensional alguno, por lo que se consideran estables dimensionalmente. Las impresiones se pueden conservar durante largo tiempo sin vaciarlas con yeso no observándose cambio alguno.

- Reproducción de detalles. La capacidad de reproducir los detalles de la superficie a impresionar es excelente, los cuales al vaciarse con yeso deben quedar perfectamente reproducidos. Estos materiales deben ser compatibles con los yesos,.

- Biológicos: No se han detectado acciones irritantes, recomienda seguir las indicaciones del fabricante en la dosificación para que el eugenol quede saturado por el óxido de zinc.

CLASE PRACTICA.

MANIPULACIÓN DE LOS COMPUESTOS CINQUENÓLICOS.

- Preparación de la pasta  cinquenólica

- Control del tiempo de floculación (endurecimiento).

C) Vaciado de las impresiones. Encajonado.

Materiales, Instrumentos y Equipos.

- Pasta cinquenólica: pasta base y catalizador (pasta o líquido)

- Espátula para mezclarla, plástica o de acero inoxidable.

- Tableta de cristal o tableta plástica o papel parafinado desechable.

- Taza de goma

- Material de yeso para vaciado.

- Dispensadores de yeso: agua y polvo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Observar la presentación del material: pasta base y catalizador (pasta o líquido) y dosificarlo.

- Realizar la mezcla del mismo.

- Calcular el tiempo de floculación: inicial y final.

- Realizar la experiencia alterando el tiempo de floculación del material.

- Realizar el encajonado de la impresión y vaciado de la misma.

- Preparación de la pasta cinquenólica.

- La presentación del material en dos tubos: uno la pasta base y otro el catalizador ( o frasco con gotas).

- La pasta base es óxido de zinc y de color blanco

- El catalizador es eugenol, es de color amarillo o rojo según el fabricante, siendo siempre contrastante.

- Se dosifica sobre el papel parafinado igual medidas de pasta base o acelerador. Si es líquido las gotas que plantea el fabricante.

- Ambas pastas se mezclan con la espátula plástica o de acero inoxidable  en tal posición que la hoja de la misma quede vertical, haciendo movimientos circulares hasta lograr una mezcla uniforme y homogénea.

B) Cálculo del tiempo de floculación inicial y Total.

- Se coloca la pasta mezclada en la tableta de cristal, y ésta se sitúa en la base del penetrómetro, el cual consta de una aguja con un peso de 300 gramos.

- El tiempo de floculación inicial es el lapso entre el comienzo de la mezcla hasta que la aguja debe de tocar el cristal por primera vez.

- Anote los datos de:

- Hora en que comenzó la mezcla:_______

- Hora en que la aguja no toca el cristal:___________

- Tiempo de floculado inicial:____________

- El tiempo de floculado Total es el lapso que transcurre desde que se inicia la mezcla hasta que la aguja deja de penetrar en la superficie en forma perceptible.

- Anote los datos:

- Hora en que inició la mezcla:__________

- Hora en que la aguja no toca el cristal:____________

- Hora en que la aguja deja  de penetrar en la superficie de la masa:_____

- Tiempo de floculación Total:____________

CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE FLOCULACIÓN.

- A mayor cantidad en la proporción de eugenol, con respecto a la del óxido de zinc, MAYOR ES EL TIEMPO DE FLOCULADO TOTAL.

- Cuanto más pequeñas son las partículas de óxido de zinc MENOR ES EL TIEMPO DE FLOCULACIÓN.

- La presencia de humedad relativa durante la mezcla REDUCE EL TIEMPO DE FLOCULACIÓN,  en tal forma que a veces imposibilita el uso del material.

- Si el tiempo de floculado total es muy largo, éste se puede reducir agregándole  durante  la mezcla unas gotas de agua. Este material es muy sensible a la humedad y al agua.

- Si el tiempo de endurecimiento es muy corto, y la causa probable es la humedad relativa elevada, Calentando la tableta de cristal o loseta de mezcla y la espátula, justamente antes de realizar la mezcla, se logra disminuir la humedad relativa del aire cercana a la loseta  retardando o DISMINUYENDO EL TIEMPO DE FLOCULACIÓN.

- Si el tiempo de floculación total es muy largo, éste se puede acortar agregándole a la mezcla unas gotas de ciertos aceites minerales o ceras, como aceite de oliva, vaselina líquida, y otros. La dilusión que así se logra disminuye la proporción del acelerador en el volumen total del compuesto y de ahí que se retarde el tiempo de endurecimiento del mismo. Sin embargo éste proceder NO ES DEL TODO RECOMENDABLE , ya que tiende a reducir la rigidez y resistencia del material una vez floculado.

- - Dentro de ciertos límites el tiempo de espatulado afecta al tiempo de endurecimiento. Cuanto mayor sea el tiempo empleado en la mezcla más corto es el tiempo de floculado total.

B) PRIMERA VARIACIÓN DEL TIEMPO DE FLOCULADO.

- Dosifique el material en la tableta de mezclado, asegurando que la cantidad del catalizador (eugenol) sea mayor que la pasta base de óxido de zinc.

- Realice la mezcla según las orientaciones dadas.

- Coloque la mezcla en la tableta de cristal y sitúe ésta en la base del penetrómetro, y calcule el tiempo de floculado inicial y total.

- Anote los datos:

- - Tiempo de endurecimiento inicial:___________

- - Tiempo de floculado total.

- Haga un breve análisis comparativo de esta experiencia con la anterior.

- SEGUNDA VARIACIÓN DEL TIEMPO DE FLOCULACIÓN INICIAL Y TOTAL-

- Caliente ligeramente la tableta de mezclado sobre la llama del mechero.

- Caliente ligeramente la espátula de acero inoxidable sobre la llama del mechero.

- Dispense el material en iguales proporciones de pasta base y catalizador.

- Realice la mezcla según las anteriores orientaciones.

- Sitúe la tableta con la mezcla en la base del  penetrómetro

- Calcule el tiempo inicial y total de floculado, anotando:

- - Hora de iniciar la mezcla:___________

- - Hora del floculado inicial:____________

- - Hora del floculado total:____________

- Analice brevemente lo sucedido en relación con las variaciones de los tiempos de floculado comparándolos con la primera experiencia.

CERAS Y MODELINAS.

Generalidades. Clasificación de las ceras según su origen. Naturaleza química de las ceras sintéticas. Ceras de usos estomatológico. Propiedades.

Modelina. Generalidades. Tipos de modelina. Composición. Propiedades. Clasificación.

Generalidades.

Son muy pocos los procedimientos técnicos y clínicos realizados en Estomatología rehabilitadora y otras disciplinas, que puedan llevarse a cabo en su totalidad, sin hacer uso de las ceras en alguna de sus formas. Corrientemente ellas se emplean como parte integrante de muchas técnicas, como en el caso de la confección de patrones individuales para prótesis parcial fija y removible, placas de articulación, encerados, impresiones, etc.

Las ceras pueden ser naturales o de origen sintético. Las ceras naturales son aquellas que se encuentran distribuidas en la naturaleza y cuyo origen está en relación con los minerales, vegetales y animales.

Las ceras de origen sintético son aquellas que se producen industrialmente por combinaciones de varios elementos químicos.

Entre las ceras naturales se encuentran las siguientes:

- De origen mineral: Parafina, microcristalina, ozocerita, montana, etc.

- De origen vegetal: Cera de Japón, carnauba, Manteca de cacao, etc.

- De origen animal : Cera de abeja, cera de esperma de ballena, etc.

Las ceras sintéticas tienen generalmente el nombre del fabricante.

De las ceras naturales de origen mineral como la parafina es relativamente blanda con un rango de temperatura de fusión bajo (50 a 70°C) y se obtiene del petróleo crudo refinado.

La cera de abejas, es frágil, con un rango de temperatura de fusión intermedio (63 a 70°) se le agrega a muchas ceras por sus propiedades de escurrimiento a temperatura ambiente y obtenida de los panales de las abejas.

La cera carnauba, de origen vegetal, es dura y tenaz con un alto rango de temperatura de fusión  (80 a 85°C) Se le agrega a las parafinas para aumentar su tenacidad y elevar su temperatura de fusión, se obtiene de las palmeras carnauba.

La cera microcristalina, de origen mineral, tiene un alto rango de temperatura de fusión (65 a 90°C) se utiliza como agregados a otras ceras para aumentar los rangos de ablandamiento y fusión de mezclas de ceras y reducir las tensiones que se producen durante el enfriamiento, es obtenida del refinamiento del petróleo crudo.

Las ceras sintéticas tienen punto de fusión específico y se les mezcla con ceras naturales. Ejemplo de este tipo de cera es el polietileno de bajo peso molecular.

COMPOSICIÓN DE LAS CERAS.

Las ceras son polímeros orgánicos que constan de hidrocarburos y sus derivados (ésteres y alcoholes),de bajo peso molecular en comparación con los polímeros.

Los principales componentes de las ceras naturales animales y vegetales son ciertos esteres ácidos grasos  libres saturados, alcoholes e hidrocarburos saturados. También se les incorpora glicéridos, ácidos varios y resinas.

Las ceras sintéticas son compuestos orgánicos de composición química variada. Aunque difieren químicamente de las ceras naturales, poseen ciertas propiedades físicas semejantes, como son la dureza, el punto de fusión, etc. Estas pueden diferir de las ceras naturales en ciertas características, debido al alto grado de refinamiento que poseen, contrastando con la contaminación frecuente que presentan las ceras de fuentes naturales.

Los componentes químicos de las ceras naturales como las sintéticas, les confieren propiedades físicas características que hacen su utilidad y aplicación específicas.

CERAS DE USOS ESTOMATOLÓGICO.

Las ceras de usos estomatológico son mezclas de componentes que incluyen ceras naturales y ceras sintéticas, resinas naturales, aceites, grasas, gomas, y agentes colorantes.

PROPIEDADES.

- Expansión térmica:  Cuando una cera es sometida a un aumento de la temperatura se expande, teniendo el coeficiente de expansión térmica más alto de todos los materiales de uso estomatológico, y cuando esta temperatura disminuye se contrae. La contracción total de la cera al enfriarse del estado líquido al sólido a temperatura de ambiente puede ser de hasta un 0,4% Esta propiedad puede alterarse ligeramente mediante la mezcla de varias ceras. Con una cera determinada la expansión es uniforme, hasta que la temperatura se aproxima a la del punto de fusión, y una vez alcanzado ese nivel, el cambio dimensional puede experimentar un gran aumento hasta que la cera esté completamente fundida. Por ejemplo las ceras carnauba y la montana, tienen el mismo punto de fusión aproximadamente, pero la primera de la temperatura ambiente a la de fusión se expande volumetricamente  hasta un 30%, y la segunda se expande un 60% con alcance similar de temperatura.  Como los coeficientes de expansión térmica de las ceras son tan grandes, los cambios de temperaturas sobre ellas pueden contribuir a una mayor inexactitud en los patrones.

- Escurrimiento: La propiedad del escurrimiento se asocia con las sustancias plásticas o fundidas, y se les representan mentalmente como el resultado del resbalamiento de una molécula sobre otra.. Una medida del escurrimiento en el estado líquido de las ceras sería sinónimo de viscosidad o fricción interna de las moléculas durante el movimiento. Sin embargo por debajo del punto de fusión de la cera, la medida del escurrimiento podría describirse como :la medida del grado de deformación  plástica del material a una temperatura dada. El escurrimiento depende de la temperatura de fusión de la cera y se vuelve mayor a medida que nos acercamos a la temperatura de fusión de la misma. Aunque la necesidad de un porcentaje alto del escurrimiento a una temperatura dada, éste puede ser un requisito de una cera determinada, éste escurrimiento a la vez puede ser perjudicial. Por ejemplo la cera para encerar incrustaciones, puede tener un escurrimiento relativamente alto a pocos grados más alta que la temperatura bucal, de tal manera que estando la misma en condiciones manejables de trabajo útil, tendrá una temperatura templada, confortable cuando se coloca en la boca del paciente no provocando daños a los dientes vitales, esto es importante pues no debe presentar escurrimiento a la temperatura bucal, para de esta manera reducir al mínimo o evitarla  la posibilidad de distorsión.

- Elasticidad y plasticidad: las ceras de usos estomatológicos, pueden sufrir deformaciones al ejercer sobre ellas presiones pequeñas. Una cera que llega a experimentar deformación permanente bajo cierta presión exhibe cualidades  de plasticidad. Sin embargo la capacidad de esta misma cera para recuperar su forma original, una vez suspendida la presión deformante, indica su grado de elasticidad.

- Distorsión de las ceras: A) Memoria: (Recuperación) Las ceras tienen una conducta parcialmente elástica y tienden a volver a su forma original después de la deformación. Una barra de cera doblada en forma de herradura, se va a enderezar lentamente a su forma original a la temperatura ambiente. Las tensiones residuales, como resultado del calentamiento no uniforme también contribuyen a la ulterior deformación. B) Como minimizar la distorsión: Calentamiento uniforme. Las ceras para la técnica directa deben calentarse a 50°C durante 15 minutos antes de utilizarse.

- Almacenamiento a baja temperatura: La recuperación elástica es más baja a  bajas temperaturas y por lo tanto si no resulta posible su revestido inmediato, se prefiere guardar el patrón en el refrigerador. Sin embargo si el patrón está refrigerado debe alcanzar la temperatura ambiente antes de ser revestido.

MODELINA O COMPUESTOS DE MODELA.

Generalidades.

La modelina o compuesto de modelar se emplea en estomatología como material para impresiones rígido. El mismo se reblandece o ablanda con el calor (seco o húmedo), y solidifica o endurece cuando se enfría  sin que ocurra ningún cambio. De aquí que a estos materiales se les clasifique como termoplásticos.

Debido a su rigidez pueden emplearse en impresiones maxilares y mandibulares desdentados, en preparaciones de dientes para prótesis parcial fija ya que las mismas no son retentivas y otros usos.

Estos materiales deben cumplir los siguientes requisitos:

- Estar exentos de componentes nocivos

- Endurecer a la temperatura bucal.

- Alcanzar el estado plástico a la temperatura tolerable por el paciente.

- Endurecer a temperatura ambiente sin sufrir distorsiones ni deformaciones.

- Tener a la temperatura bucal una consistencia tal que permita copiar detalles precisos

- Que una vez endurecida, al ser retirada no se deforme.

- Que presente una superficie lisa y glaseada después de haber sido flameada

- No experimentar cambios volumétricos.

TIPOS DE MODELINAS.

Existen dos tipos de modelinas:

- Tipo I : Compuestos para impresiones.(Endurece a la temperatura bucal)

- Tipo II: Compuestos para cubetas. (Alta temperatura de trabajo)

COMPOSICIÖN.

La fórmulas de las modelinas es secreto comercial. Una composición general pudiera ser:

- Resinas naturales (40%) Las resinas naturales en esta proporción hacen que el material sea termoplástico. A menudo se utiliza la goma laca.

- Ceras (7%) Ayudan también a lograr las propiedades termoplásticas.

- Ácido esteárico (3%). Actúa como lubricante y plastificante.

- Rellenos y pigmentos inorgánicos (50%). Los más utilizados son las tierras de diatomeas o talco.

PROPIEDADES.

- Mecanismo de endurecimiento:  El mecanismo de endurecimiento es un proceso físico reversible donde no media reacción química alguna. Al ser termoplásticos se calientan a 45°C y se enfrían a la temperatura bucal de 37°C a la que alcanzan su rigidez.

- Conductibilidad térmica: La conductibilidad térmica de la modelina es baja, cuando se sumerge en el agua caliente o se expone a la llama del mechero se ablanda en superficie rapidamente. Pero se requiere más de tiempo, aunque éste sea breve, para que la masa presente un ablandamiento uniforme. Cuando se utiliza la llama del mechero como fuente de energía para ablandarla, se debe tener sumo cuidado de evitar el sobrecalentamiento de la superficie, ya que esto puede provocar la evaporación de los elementos volátiles. La prolongada inmersión en el agua caliente puede provocar también la evaporación de los elementos más volátiles y solubles, alterando las propiedades físicas del mismo. La baja conductibilidad térmica influye en el enfriamiento de estos materiales, pues mientras en la parte interior se encuentra blanda ,la superficie externa va endureciendo rapidamente.

- Ablandamiento y escurrimiento:	 Estos compuestos deben ablandarse a punto justo por encima de la temperatura bucal, y en este estado brindar un escurrimiento adecuado para adaptarse a los tejidos y registrar detalles de superficie. Endurecer luego a la temperatura bucal y no sufrir el más mínimo escurrimiento para no sufrir distorsiones. La modelina Tipo I tiene un escurrimiento de 85% a 45°C y menos de un 2% a 37°C. La modelina del Tipo II escurren aproximadamente un 70% a 45°C pero menos de un 2% a  37°C.

- Exactitud y estabilidad dimensional: La exactitud y estabilidad dimensional óptima puede asegurarse con una preparación y manejo cuidadose del material. Es importante conseguir el ablandamiento utilizando el método que no afecte sus propiedades físicas, evitando el sobrecalentamiento o el calentamiento prolongado. Igualmente, es importante el ablandamiento para lograr la intima adaptación del material a los tejidos y un mínimo de tensiones internas en la impresión.. Es esencial el enfriamiento del material en la boca en su correcta posición, para evitar distorsiones en la retirada de la impresión.

- Efectos Biológicos: No presenta efectos desagradables, pero si debe tenerse cuidado de no provocar sobrecalentamiento para evitar quemaduras en los tejidos. También en el enfriamiento no emplear agua a temperatura muy baja que pudiera provocar un choque térmico.

CLASIFICACIÓN.

De acuerdo a las proporciones o ausencia de algunos elementos que constituyen las modelinas existen en el mercado diversos tipos, cuyas diferencias estriban en dos aspectos fundamentalmente que son:

- la temperatura de fusión y,

- el escurrimiento.

Pudiendo ser las mismas:

- Alta temperatura de fusión (por encima de 60°C).

- Baja temperatura de fusión (menos de 50°C).

CLASE PRACTICA.

MANIPULACIÓN DE LAS CERAS Y LAS MODELINAS.

TAREA No 1:   Manipulación de las ceras de uso estomatológico.

- Ablandamiento y manipulación

- Reconstrucciones de espacios con ceras

- Comprobación de la fusión, enfriamiento y reproducción de detalles.

Material, Instrumental y Equipos.

- Distintos tipos de ceras: Para incrustaciones, moldicer, parafina y utilidad.

- Espátula cuchillo

- Espátula para cera No.7

- Tableta de cristal

- Mechero

- Modelos de yeso con espacios vacios para rellenar.

- Modelos de yeso para realizar reproducciones o copias.

- Fresas troncocónicas desechables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Identificar las ceras de usos estomatológicos

- Manipular los distintos tipos de ceras.

- Reconstruir espacios vacios, ángulos y planos con estos tipos de ceras.

- Realizar copia con la cera para incrustaciones en el modelo de yeso.

- Manipulación de las ceras.

- Las ceras que utilizarán son:

- - Láminas de parafina

- - Tableta de cera mordicer

- - Bloque de cera para incrustaciones.

- - Cordón de cera de utilidad.

- Tome la lámina de parafina y proporciónele calor a la llama del mechero, procurando un reblandecimiento uniforme, dándole a la lámina movimientos circulares sobre la llama y algo separada de la misma para evitar que se derrita o funda.

- Distribuya el calor a toda la lámina varias veces y comience a doblarla, primero al medio. Vuelva a darle calor de igual forma y dóblela igual que la anterior, dándole a esta masa forma circular aplanada.

- Coja la tableta de cera mordicer aplíquele calor en la misma forma descrita, hasta obtener el estado plástico. En este estado amase la cera, para incorporar todos los elementos, Vuelva a calentarla alejada de la llama y dele forma  circular y aplanada.

- Tome el cordón de cera de utilidad, aplíquele calor de forma similar, pero teniendo más cuidado pues esta cera tiene un punto de fusión muy bajo el menor de los otros tipos nombrados. Manipule y amase la cera dándole forma de esfera aplanada.

- Reconstrucción de espacios con cera.

- Observe el modelo de yeso que utilizará en la práctica. Observe sus características:

- - Existe en uno de sus lados un espacio vacío limitado en los dos

- extremos.

- - Otro espacio vacío en el lado opuesto que presenta límite en uno de

- sus extremos y en el otro es libre no está limitado.

- Tome la lámina de parafina, y ablándela de igual forma que la experiencia anterior. No debe emplear la lámina utilizada anteriormente por que la parafina no debe amasarse ni dejar enfriar hasta terminar el paso requerido.

- Una vez reblandecida dóblela a la mitad. Vuelva nuevamente a calentarla y doblarla hasta que alcance aproximadamente el tamaño del espacio limitado por sus extremos para reconstruirlo

- Caliente nuevamente y colóquela en ese espacio de tal forma que logre en los extremos una continuidad entre el yeso y la parafina. Así como en la superficie superior lo hace utilizando la tableta de cristal humedecida y ejerciendo presión sobre la misma hasta que alcance ella misma altura del yeso.

- Utilice la cuchilla espátula para recortar los excesos y dar terminación en todas las superficies: externa e interna. No debe tocar la parte superior una vez que ha alcanzado la altura con el cristal.

- Coja La lámina de cera mordicer utilizada en la práctica anterior y ablándela nuevamente a la llama del mechero.

- Una vez amasada y en estado plástico dele forma y reconstruya el espacio opuesto en el modelo de yeso, hasta las marcas del mismo y logre continuidad entre el yeso y la cera. Utilice la cuchilla espátula para recortar con la cuchilla los excesos y la tableta de cristal húmeda para darle la altura similar al yeso.

- Coja el cordón de cera de utilidad, páselo ligeramente por la llama del mechero y adáptelo al extremo superior del modelo de yeso. Fije el cordón al modelo de yeso utilizando la espátula de la cuchilla espátula o la espátula para cera, la cual se calienta previamente.

- Comprobación de la fusión, enfriamiento y reproducción de detalles.

- Coja el bloque de cera para incrustaciones, acérquela a la llama del mechero cerca de la zona calorífica para evitar el derretimiento.

- Observe que en el piso del modelo de yeso hay una figura

- Sitúe el modelo cerca del mechero y según gotee la cera del bloque, hágala caer sobre la figura. Puede también calentar la espátula para cera derrita la cera y vuélquela sobre la figura del modelo.

- Llene totalmente la figura y dele grosor con la cera para incrustaciones.

- Con la fresa troncocónica ligeramente calentada en el mechero por su parte activa, introdúzcala ligeramente en la cera vertida sobre la figura

- Espere el tiempo que la fresa y la cera se enfríen.  Retire la cera utilizando la fresa enterrada en la misma, sin movimientos para evitar fracturarla.

- Invierta el bloque de cera y observe la figura copiada del modelo.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CERAS.

- Las ceras más empleadas en Estomatología son: la parafina, cera de abejas, la cera de utilidad, la esperma de ballena, etc.

- Las propiedades de las ceras naturales varían con las condiciones en que son producidas. Por esta razón estas ceras no tienen propiedades constantes..

- Las propiedades de las ceras sintéticas son mucho más constantes y uniformes ya que puede implementar técnicas de control durante su producción.

- La contracción de la cera surge de la contracción de solidificación y la contracción de enfriamiento hasta alcanzar la temperatura ambiente.

- La cera para incrustaciones es más rígida y tiene un punto de fusión más bajo, alcanzando la solidificación completa a la temperatura bucal.

- La parafina no debe amasarse como la cera moldicer y la de utilidad, ya que es muy adherente y se escama si se enfría sobre los dedos.

MANIPULACIÓN DE LAS MODELINAS.

- Manipulación de la modelina en tableta y en barra.

- Vaciado de impresiones de ambas modelinas.

Materiales, Instrumentos y Equipos.

- Modelina en tableta y en barra.

- Paño de tela de forma cuadrada.

- Modelo de yeso para impresionar

- Anillo de cobre

- Modelo de yeso escalonado

- Yeso piedra

- Mechero

- Vaselina

- Separante para cera

- Equipo para calentar agua

- Taza de goma

- Espátula para batir de acero inoxidable.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Distinguir los tipos de presentación de la modelina

- Identificar la temperatura de fusión de cada uno

- Reconocer la temperatura del agua para su ablandamiento

- Manipular y amasar la modelina reblandecida.

- Realizar el vaciado de las mismas.

- Manipulación de la modelina en tableta (Alto temperatura de fusión).

- Coja la taza de goma y sitúe en el fondo de la misma el cuadrado de tela, de tal forma que sobresalga por los bordes de la taza de goma.

- Vierta en la taza de goma suficiente cantidad de agua caliente, que cubra el material y algo más.

- Introduzca la tableta de modelina

- Espere el tiempo prudencial para que se reblandezca.

- Coja los extremos del paño que sobresalen de la taza de goma levantándolo con cuidado, cogiendo la tableta de modelina y situándola sobre la mesa.

- Una vez reblandecida amásela con sus dedos con la finalidad de homogenizar los elementos en su estado de plasticidad y dándole forma de lápiz grueso.

- Divida la modelina en dos porciones e introduzca de nuevo en el agua caliente una de ellas por unos minutos y retírela nuevamente.

- Con esta porción de modelina reblandecida y amasada colóquela sobre la figura del modelo de yeso y presionando con el pulpejo del dedo pulgar, espere el tiempo de enfriamiento de la misma.

- Deje endurecer la modelina, también se puede ayudar la velocidad de enfriamiento vertiendo sobre la misma agua fría. Debe esperar el tiempo del enfriamiento total para que alcance su rigidez en toda la masa. Recuerde que la modelina por ser mala conductora de la temperatura el endurecimiento de su superficie no nos asegura que ha endurecido en todo su grosor.

- Una vez alcanzado el endurecimiento total retire la impresión con un movimiento firme y en una sola dirección.

- Prepare el yeso piedra según las indicaciones dadas y realice el vaciado de la impresión

- Una vez fraguado el yeso, separe la impresión del modelo y observe la calidad de copia y reproducción de detalles.

Manipulación de la modelina en barra.

- Observe el modelo de yeso escalonado que está en su puesto de trabajo.

- Seleccione el anillo de cobre que ajuste en cualquiera de los escalones del mismo.  Sitúelo en el modelo.

- Tome la barra de modelina y colóquela en el agua caliente o reblandézcala a la llama del mechero cuidadosamente evitando que se volatilicen los elementos que la componen.

- Una vez reblandecida y amasada dele forma de lápiz e introdúzcala por la parte superior del anillo de cobre. Es de destacar que casi siempre este tipo de modelina tiene una temperatura de fusión o de ablandamiento más baja que la otra.

- Prepare el yeso piedra de igual forma establecido y viértalo en el interior del anillo donde se estableció la copia vibrándolo enérgicamente para expulsar las burbujas de aire y evitar los poros.

- Espere el tiempo de fraguado del yeso. Caliente brevemente la modelina favoreciendo así la separación de la impresión y observe la reproducción de los detalles y la fidelidad de copia.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS MODELINAS.

- Las resinas naturales y las ceras que las modelinas contienen en su fórmula le brindan propiedades termoplásticas.

- La modelina para impresiones  de baja fusión tiene un alto escurrimiento.

- La modelina de alta fusión(casi siempre utilizada para cubetas) tienen un escaso escurrimiento. No registra detalles finos.

- La baja conductibilidad térmica de las modelinas requiere el tiempo necesario para un enfriamiento completo de la masa lo cual impide distorsiones en la misma durante el retiro de la impresión.

- La cantidad de relleno  en la fórmula de la modelina contrólan el escurrimiento.

INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES POLIMÉRICOS.

Naturaleza química de los polímeros. Endurecimiento de los polímeros. Tipos de polímeros de aplicación en la rehabilitación protésica. Estadios de la reacción de polimerización: iniciación, propagación y terminación. Propiedades óptimas de una resina acrílica para base de dentadura. Procesamiento: Termocurado. Estadios de la masa en la polimerización: Arenoso, filamentoso, plástico y gomoso. Ciclo de procesado. Propiedades. Resinas acrílicas autopolimerizables. Composición. Reacción de polimerización. Estadios de la masa.

NATURALEZA QUÍMICA DE LOS POLÍMEROS.

Los polímeros se presentan en forma de monómero  o líquido y de polímeros o polvo, los cuales se unen para formar el polímero por un proceso denominado polimerización por adición, formando cadenas de moléculas unidas y entrecruzadas. La polimerización puede ser iniciada por medios físicos (calor) o químicos (interacción de agentes químicos).

Las moléculas de monómero se reúnen para formar macro moléculas poliméricas lineales o de cadenas cruzadas. Si se reúnen monómeros distintos se forman los copolímeros.

Las resinas acrílicas polimerizan por adición no creando subproducto final.

ENDURECIMIENTO DE LOS POLÍMEROS.

La polimerización por adición de los polímeros acrílicos se produce en tres estadios principales como son:

- Iniciación

- Propagación y

- Terminación.

- Iniciación: Este primer paso requiere la presencia de calor, luz o energía química, con el objeto de formar radicales libres (grupos químicos con electrones no compartidos) abriendo uniones no saturadas (dobles o triples) de las moléculas del monómero. Los radicales libres se unen a otros radicales libres de las moléculas de monómeros adyacentes produciéndose el encadenamiento. A menudo se agregan inhibidores al monómero para evitar la polimerización provocada por la exposición prolongada al calor o a la luz durante el almacenamiento.

Cuando se polimeriza un monómero por activación química, se agrega una sustancia relativamente inestable denominada iniciador, en concentraciones suficiente para que supere la acción del inhibidor .

- Propagación:  El iniciador, a veces llamado catalizador, se degrada formando radicales libres los que a su vez abren las uniones inestables del monómero produciéndose el 2do. Estadio de formación de cadenas.

- Terminación:  La propagación continúa hasta que no queden más radicales libres, ya sea por que se han unido todos o por que no se dispone de uniones adyacentes, transformando el radical en un grupo estable.(radicales libres).

TIPOS DE POLIMEROS EMPLEADOS EN LA REHABILITACIÓN PROTÉSICA.

Las resinas acrílicas se emplean generalmente en la construcción de bases para las prótesis totales y parciales removibles así como en parcial fija. Su uso está muy generalizado en Estomatología empleándose también en la fabricación de dientes artificiales, construcción de cubetas comerciales e individuales, frentes estéticos y coronas en prótesis parcial fija y otros usos propios de esta disciplina.

Estas resinas acrílicas polimerizan por medio de la energía calorífica (calor) y son del tipo de polimerización por adición.

Existen otros tipos de resinas conocidas como autopolimerizables las cuales polimerizan sin necesitar fuente física, solo una reacción química automática. Son muy útiles en reparaciones, construcción de coronas provisionales y otros usos.

- Presentación: se suministran en forma de polvo y líquido corrientemente, aunque hay algunas en forma de pastas,(como los empleados en restauraciones de operatoria dental) etc.

El polvo o prepolímero, está constituido por perlas de prepolímero (metacrilato de metilo) que contienen incorporado en su interior un 1|% de catalizador (peróxido de benzoilo)   La función del catalizador es actuar sobre un compuesto químico sin sufrir modificaciones ni provocarlas. Además este polvo contiene un plastificante (ftalato de butilo) y pigmentos colorantes  como dióxido de titanio, rojo de cadmio, etc.

- El líquido o monómero, está constituido por el propio monómero (metacrilato de metilo) . Además contiene un inhibidor, la hidroquinona, cuya función es impedir la polimerización espontánea cuando el producto se almacena. Contiene también un agente de cadenas cruzadas, el dimetacrilato de etilenglicol.

Propiedades óptimas de una resina acrílica para base de dentadura.

- Adecuada resistencia

- Propiedades térmicas satisfactorias

- Estabilidad dimensional

- Bajo peso específico

- Buena estabilidad química

- Insoluble a los fluidos bucales

- Apariencia natural

- Estabilidad del color

- Ausencia de sabor, olor, e irritación a los tejidos bucales.

- Razonable adhesión

- Fácil manipulación

- Bajo costo o costo aceptable.

Las resinas acrílicas que contamos no reúnen todas estas propiedades ideales, al fabricarse adquieren sus propiedades y los fabricantes dan las recomendaciones en su manipulación para alcanzar las mejores propiedades de las mismas sabiendo que no son las ideales.

1.- Factores principales: Las propiedades de los polímeros dependen de:

  - Las uniones fundamentales

  - El grado de polimerización (número de unidades de monómero por macromolécula)

  - La estructura molecular y la cantidad y tipo de uniones no saturadas del monómero.

  - El grado de entrecruzamiento de las cadenas del polímero

  - Y la cantidad de ramas o uniones cruzadas. Cuanto más largas son las cadenas, más grandes las unidades, o más complicada la trama, mayor es la dureza, la rigidez y la fragilidad, y menor la resistencia al impacto o la transversal.

  - La temperatura reduce la resistencia y produce propiedades gomosas

Contracción de polimerización.

Cuando se polimeriza el metacrilato de metilo experimenta una contracción volumétrica total de un 21%.

Al colocar parte de la masa acrílica mezclada en la mufla, la misma contiene 1/3 de monómero, por consiguiente la contracción volumétrica solo de esta parte será de 7% o sea la tercera parte de la contracción total del volumen completo de la masa preparada.

La misma referencia linealmente se puede calcular en forma aproximada de un 2%.

Después de procesado por medio del calor (seco o húmedo) una prótesis confeccionada con resinas acrílicas presente una contracción lineal, pero su magnitud es mucho menor que su valor teórico de un 2%, y está supeditado a diversos factores.

Podemos comprobar esta contracción haciendo una sencilla experiencia:

- Antes del procesado se hacen unas muescas sobre las crestas alveolares  de los rebordes de los modelos que sirven de referencias y se mide la distancia entre ellas.

- Sobre este molde se construye una base de dentadura de resinas acrílicas y las muescas quedarán impresas en ella.

- La misma medida realizada en el modelo se repite en la base acrílica.

- La diferencia que se registra entre una y otra es la que se toma de base para interpretar el porcentaje de contracción que oscila entre 0,2 a 0,5%.

- Por lo común la contracción de procesado en una base de dentadura superior, provoca una falta de adaptación de la base sobre en la zona palatina de la misma.

- Probablemente durante el enfriamiento la resina se contraen más hacia las partes de mayor volumen, en este caso hacia los rebordes alveolares. En las partes más delgadas como en la zona palatina causa una tensión-tracción.

Resistencia traccional y resistencia flexural.

Es relativamente alta y dependen de las proporciones de dispensado del material. Al aumentar la cantidad de monómero (líquido), aumenta la cantidad de catalizador, de inhibidor, o sea de todos los componentes del mismo, dando como resultado la disminución de la resistencia de éste, con disminución del peso molecular del polímero (masa acrílica procesada).

Generalmente estas resistencia en sus valores son similares, ya que las barras flexionadas fallan a la tracción. La mayoría de las tensiones que se ejercen sobre las prótesis son flexurales.

Resistencia al impacto.

Cuanto más largas son las cadenas más grande es la unidad, más complicada su trama, más dureza, más rigidez, fragilidad, menor resistencia al impacto y menor resistencia traccional.

Es importante este aspecto para poder disminuir el efecto de la fatiga, o sea la tendencia de fracturas bajo tensiones cíclicas sobre el material.

Sorción acuosa.

Cuando se emplean resinas acrílicas en trabajos que requieran gran exactitud, lo primero que ha de tenerse en cuenta es su estabilidad dimensional la misma se afecta durante su procesado..

Cualquier cambio dimensional que se produzca durante la construcción de una prótesis adquiere gran importancia. Desde el momento que las resinas acrílicas experimentan cambios dimensionales inevitables, es conveniente que conozca esto y lo aplique, ya que no debemos pedir al material más de lo que éste nos pueda brindar.

Temperatura de ablandamiento .

La temperatura de ablandamiento debe estar por encima de los 37°C. Los polímeros por encima de su temperatura de ablandamiento pierden resistencia y rigidez.

Efectos biológicos.

Los polímeros totalmente polimerizados tienden a ser inertes. El monómero, iniciados e inhibidor pueden ser irritantes cuando los polímeros se ponen en contacto con los tejidos bucales sin terminar el proceso de polimerización.

La naturaleza inerte de estos polímeros puede ser la causa de refugio subprotético de la Cándida Albicans y por lo tanto irritantes.

La toxicidad es muy baja, demostrándose que la irritación es debida a una reacción micótica o alergica.

Los radicales acrílicos libres se pueden unir a las proteínas y formar cadenas cruzadas, provocando irritación cuando estas resinas no está completamente polimerizadas.

Proceso de las resinas acrílicas por termocurado (calor).

Al mezclar el polvo y el líquido en una relación de 1 a 3 en volumen se observan 4 estadíos de la masa diferenciados, siendo los mismos:

- arenoso o granular

- filamentoso

- plástico

- elástico o gomoso.

Arenoso o granular.

El monómero moja el exterior de las perlas del prepolímero.

Filamentoso.

Las capas externas de las perlas se disuelven o plastifican notablemente.

Plástico.

Las perlas del prepolímero se unen por prolongaciones de cadenas de polímeros. El acrílico pregelificado ya está en el período plástico, pudiéndose empaquetar en el molde de yeso, el cual está recubierto por una sustancia separante para así minimizar la difusión del monómero de la masa plástica en el interior del yeso.

Este período es el más importante, pues la masa plástica puede reproducir todos los detalles deseados al ser prensada sobre el molde de yeso, una vez polimerizada por el calor.

Elástico o gomoso.

El monómero ha penetrado totalmente las perlas en su interior. En este período no es posible utilizar la masa pues no reproduce los detalles del molde deseados.

Ciclo de procesado o curado.

La reacción de polimerización es exotérmica y el aumento del calor es un factor que influye en la polimerización.

La mufla es la caja metálica donde se procesan las resinas acrílicas. Una vez empaquetada la masa de resina acrílica en el interior de la mufla sobre el modelo de yeso en estado plástico ésta se encuentra totalmente rodeada de yeso. Estudiamos los cambios de temperatura del yeso, el agua y de las resinas acrílicas y podemos observar las curvas de temperatura alcanzadas por estos elementos.

El yeso y el agua alcanzan los 100°C en 60 minutos. La temperatura de las resinas acrílicas aumentó con el mismo régimen de los otros dos materiales hasta un poco más de los 70°C. A partir de esta temperatura su régimen de elevación de temperatura es mucho más rápido. Esto se debe a que esta última temperatura las moléculas de peróxido de benzoilo están lo suficientemente activadas como para producir la reacción en cadenas y provocar en el interior de la masa de resinas un aumento de temperatura que sobrepasa en mucho la del agua en la que la resina está polimerizando.

Cuando hay esta gran exotermia de la masa acrílica, el ciclo de procesado no es el mejor, debido a que esta exotermia provoca la prodiucción de porosidades en las porciones gruesas de las resinas procesadas. Aunque este régimen es muy rápido y la temperatura se eleva por encima del punto de ebullición del monómero, éste entra en ebullición y desprende burbujas las que provocan porosidades las cuales no se presentan en las capas superficiales. Además es de comprender que el calor desarrollado por la masa de resinas es absorbido de su superficie por el yeso circundante. Esto nos obliga no elevar la temperatura como para hacer hervir el monómero.

Por el contrario en el centro de una porción gruesa, el calor no puede ser absorbido con suficiente rapidez para evitar el aumento de la temperatura y por lo tanto el monómero no hierve.

El ciclo de curado o de procesado es el nombre técnico que se le da al proceso de calentamiento empleado en la polimerización de la masa plástica dentro de la mufla o cámara de moldeo.

Se recomienda que el agua se caliente tan despacio como para requerir 3 horas en alcanzar los 100°C, la resina no excedió en ningún momento esa temperatura. El monómero no hirvió y por consiguiente luego de procesada las resinas no experimentó porosidades internas. Las resinas polimerizan a 65°C durante 90 minutos, tiempo en el cual las porciones gruesas de las resinas no presentan porosidades por cuanto no se le da al monómero oportunidad de hervir. A partir de este momento se hace hervir el agua durante 1 hora para que las partes delgadas polimericen correctamente. El ciclo de curado admite variantes pero esta es la más recomendada.

CLASE PRÁCTICA.

“RESINAS DE USO ESTOMATOLÓGICO”

TAREA No. 1 Preparación de resinas acrílicas para base de dentaduras.

Preparación de la masa e identificación de los períodos

Empaquetado y prensado de las resinas acrílicas.

Contracción de polimerización.

MATERIALES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS.

- Monómero

- Prepolímero

- Dosificadores

- Pozuelo de cristal

- Espátula de acero inoxidable

- Molde de empaquetado

- Taza de goma con agua

- Tableta de cristal

- Modelo de adaptación acrílico-yeso.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1.- Identificar la presentación de estos materiales

2..- Determinar la proporción monómero-prepolímero

3.- Preparar las resinas para base de dentaduras

4.- Diferenciar los períodos de polimerización de la masa acrílica

5.- Identificar el período plástico

6.- Empaquetar la mase de resinas en el molde

7.- Comprobar la contracción de polimerización.

- Preparación de las resinas acrílicas para base de dentaduras. Obtención del período plástico.

PROPORCIÓN MONÓMERO PREPOLÍMERO.

Es importante que el material esté correctamente medidos. Cuanto mayor sea la cantidad de prepolímero que se utilice, tanto menor será el tiempo que dure la reacción de ambos y la tendencia a contraerse durante el procesado o curado . La proporción más adecuada es de 3 a 1 en volumen o de 2 a 1 en peso.

1.- Coloque el monómero medido en el recipiente de cristal y agregue el prepolímero o polvo hasta que el líquido quede saturado o sea absorbido.

2..- Golpee o vibre el recipiente para que el monómero aflore a la superficie. Agregue más polímero hasta saturarlo

3.- Tape con la tableta de cristal el recipiente para evitar que el monómero se evapore y déjelo reposar.

4.- Observe que poco a poco el monómero que al principio solo mojó las perlas del prepolímero, va disolviéndose en la superficie de las perlas, las va reblandeciendo cambiando así la consistencia de la mezcla.

5.- A continuación y sucesivamente se irán produciendo los períodos por los que pasa la masa los cuales Ud. Observará y reconocerá:

- Granuloso: El prepolímero se ablanda gradualmente en el monómero y se forma una masa fluida e incoherente. Levante la tableta de cristal observe y colóquela de nuevo.

- Filamentoso:  El monómero penetra en el interior de las perlas ablandándolas disolviéndolas en solución dispersa en el monómero. La masa se vuelve pegajosa, fibrosa o filamentosa.

- Plástico:   A medida que el monómero se difunde en el prepolímero y el líquido se satura aún más, la masa se hace suave y pastosa. Pierde la pegajosidad  no se adhiere a las paredes del recipiente de cristal que lo contiene. Este es el período más importante es el plástico o de gel, es donde la masa debe ser empaquetada en el molde de yeso.

- Elástico :  En este momento la masa se vuelve elástica, cuando se empaqueta y se quita la presión sobre ella se recupera a su forma inicial, no copiando detalle alguno.

- Empaquetamiento y prensado de la masa acrílica.

1.- A partir del período plástico, retire del recipiente utilizando la espátula de acero inoxidable, una parte de la masa. Amásela con los dedos escrupulosamente limpios o utilizando papel de celofán, para así darle consistencia uniforme.

2.- Dele a la masa forma de acuerdo al molde a cubrir.

3.- El molde es de yeso piedra y representa la figura de un molar en su interior. Consta de dos partes separadas que se abren en la línea media, las cuales al unirse configuran un molar.

4.- Hidrate el molde colocándolo en la taza de goma con agua durante unos minutos.

5.- Coloque la masa acrílica en el espacio correspondiente a la base del molde de yeso que previamente hidrató.

6.- Coloque la tapa del molde en su posición asegurándose por medio de las guías que tiene.

7.- Coloque el molde en la mesa de trabajo y prénselo con la palma de la mano hasta que la tapa entre en correcto contacto con la otra parte del molde de yeso. Observe como el exceso de la masa acrílica se desborda por  los lados del molde.

8..- Levante la tapa superior utilizando la espátula u otro instrumento o cuchilla, observe los excesos de la masa plástica aún y recórtelos con la cuchilla. Humedezca la tapa y prense de nuevo.

9.- Levante nuevamente la tapa superior y observe como la masa plástica ha sido capaz de reproducir la forma del molar. A partir de este momento se prensa definitivamente y se procede por medio del calor a polimerizar la masa, transformándola en un sólido.

10.- Observe en el depósito de cristal la otra parte de la masa acrílica que quedó en él. Observe que esta masa se hace cada vez más cohesiva y elástica. Pierde su plasticidad y no es apta para ser moldeada.

- Comprobación de la contracción por polimerización.

1.- Observe el molde de yeso que representa un reborde residual humano con la forma donde se encontraban los dientes naturales y además se representa la bóveda palatina.

2.-Coloque sobre este modelo la base polimerizada de resinas acrílicas, la cual su objetivo fundamental es que ajuste perfectamente en el modelo de yeso, ya que estos representan los tejidos bucales  y dicha base podría ser la dentadura artificial que usaría el paciente.

3.- Por lo común en una base superior la contracción de polimerización provoca una falta de adaptación de la base en la zona de la bóveda palatina

4.- Observe la desadaptación y valore lo sucedido.

Tarea No. 2.- Preparación de las resinas acrílicas de procesado en frio (autopolimerizables)

1.- Dosifique la cantidad de monómero en el pozuelo de cristal.

2.- Agregue el prepolímero hasta que la superficie de monómero quede saturada, golpee varias veces el recipiente para vibrar la mezcla  hasta que no se note humedad y tápela con la tableta de cristal.

3.- Observe la mezcla que alcance el período plástico.

4.- Recoja del recipiente que la contiene utilizando la espátula de acero inoxidable la cantidad requerida de la masa en el estado plástico y empaquétela en el molde de yeso que representa en su interior un molar y está previamente hidratado, siguiendo la misma técnica antes explicada.

5.- Haga la presión, elimine los excesos, ponga nuevamente la tapa del molde y mantenga la presión.

6.- Al producirse la reacción exotérmica, comenzará el endurecimiento de la mezcla, retire la presión sobre el molde pero mantenga la tapa cerrada en su posición.

7.- Verifique la polimerización.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TIEMPO REQUERIDO PARA ALCANZAR EL ESTADO PLÁSTICO.

- Cuanto más monómero se utilice, tanto más tiempo será necesario para alcanzar el estado plástico.

- Cuanto más alta es la temperatura del recipiente donde se hace la mezcla, más corto es el lapso que media entre el comienzo de la misma y el alcance del período plástico.

- Otro factor que tiene manifiesta influencia en el alcance del período plástico es el tamaño de las partículas del prepolímero. Cuanto menor sea el tamaño de las partículas mayor será la superficie de ataque que representan al monómero y más corto el tiempo para alcanzar el período plástico.Este se debe alcanzar a los 20 minutos de comenzada la mezcla

- La masa plástica debe ser moldeada durante 5 minutos más o menos.

TEXTO DE MATERIALES DENTALES

PRIMERA PARTE

AUTORA:  Dra. Gladys González González

Profesora Titular

Facultad de Estomatología.Dpto. Prótesis